中国联通光缆接头盒技术规范书（2020版）

中国联合网络通信有限公司

2021.02

目    录

第一章 工程部分	2

1.  概述	2

2.  供货范围和技术服务	2

3.  技术服务要求	2

第二章 技术部分	3

1. 概述	3

2. 采用规范、标准要求	4

3．接头盒主要技术指标	5

4. 标志、包装、运输和贮存	11

5. 质量保证体系	11

6.培训	12

7.产品检验	12

8.保修期	13

9.节能环保	13

10.技术文件	13

第一章 工程部分

1.  概述

本文件为中国联通光缆接头盒技术规范书（2020版），同时作为中国联合网络通信有限公司及其所属企业（以下简称“中国联通”或“招标人”）进行网络业务功能及供货、安装、调测、验收的要求。

2.  供货范围和技术服务

货物采购的具体技术要求详见光缆接头盒技术规范书技术部分。

3.  技术服务要求

3.1 出厂检验和现场验收

3.1.1 技术服务要求详见技术规范书技术部分。

3.2 技术文件

3.2.1 技术文件的要求详见技术规范书技术部分。

第二章 技术部分

1. 概述

1.1 投标方必须对本文件的每一条款作出明确答复“满足”或者“不满足”，并给出详细的技术数据。诸如"已知"、"理解"或"同意"等非确切的答复是不可接受的。本文件中未提出而投标方认为有必要说明的部分，以及更加合理的技术性能，可在投标文件中提供详细的资料和说明。

1.2 投标方应提供至少包括以下内容的技术文件：

1.2.1投标方用于本次投标的12-576芯不同芯数的接头盒（请投标方自行按容量分档）的接头盒产品的结构、壳体材料等各部分的详细技术参数，格式如下表所示，如有不同规格产品，则自行增加行数进行罗列：

表1主要部件的详细技术参数（单个部件）

| 部件名称 | 材质 | 技术标准 | 详细尺寸（毫米） | 最小重量（克） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳体 |  |  |  |  |  |
| 密封胶（圈） |  |  |  |  |  |
| 紧固螺栓 |  |  |  |  |  |
| 熔纤盘 |  |  |  |  |  |
| 热收缩材料 |  |  |  |  |  |
| 其他（可自行补充） |  |  |  |  |  |

1.2.2 光缆接头盒所用的其他主要原材料的技术标准的名称和年号。

1.2.3光缆接头盒测试报告（测试项目不得少于3.11节出厂产品检验项目)。应包括测试方法、条件和测试结果。

1.2.4 光缆接头盒应适用于室外光缆的架空、直埋、管道敷设，能够提供光纤熔接及机械接续两种接续方式的安放与保护。

1.2.5 光缆接头盒应能够安放至少一个1:16以上盒式或微型光分路器，光分路器引出0.9mm/2mm尾纤，并能够在接头盒内合理盘放。

1.2.6用于本次投标的12-576芯不同芯数的接头盒（请投标方自行按容量分档）的详细配置清单表格，包含单个接头盒包装箱内的每一种部件及其规格数量，不得遗漏。

在本表格中，需注明哪些材料是在重复开启封装的过程中不需报废、可多次使用的，哪些材料是一次性使用的。

1.2.7光纤、光缆的接续方法及接续材料（包括接头盒和附件）的详细说明书。

1.3　投标方原材料保证

投标方保证本招标货物全部采用全新合格材料生产，且盒体部分采用聚碳酸酯PC材料。

投标方保证不采用任何再生料、利旧料、废弃料、回收料、次品料等非全新合格材料来进行本招标货物的生产。投标方保证不采用和本招标货物无关的半成品材料来生产本招标货物。

1.4加注★的技术指标为A类关键指标，不可偏离；其它技术指标为B类指标。任一项A类关键指标不合格即判定该投标人本次招标测试不合格，不具备招标入围条件。对于B类指标，每任意两项不合格，则视为一个A类关键指标不合格，即判定该投标人本次招标测试不合格，不具备招标入围条件。对于B类指标在招标测试时不合格，但可以上架的（B类不合格指标为一项），投标人必须保证在产品上架和供货时，不合格指标应达到本技术规范书要求，全部为合格指标。该规定也适用于后期抽检测试。

1.5 本文件的解释权属于招标人。

2. 采用规范、标准要求

本技术规格书指定产品应遵循的规范和标准主要包括但不仅仅限于以下所列范围：

GB/T 1034-1998		塑料吸水性实验方法

GB/T 1037-1988		塑料薄膜和片材透水蒸汽性试验方法

GB/T 1120-1992  	不锈钢棒

GB/T 1410-2006		固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

GB/T 1634-1979		塑料弯曲负载热变形温度实验方法

GB/T 2423.10-2008  	电工电子产品基本环境试验规程  试验Fc：振动（正弦）试验方法

GB/T 2423.24-2013	电工电子产品基本环境试验规程  试验Sa：模拟地面上的太阳辐射试验

GB 3281-1982  	不锈耐酸及耐热钢厚钢板技术条件

GB/T 7424.2-2008	光缆总规范 第2部分：光缆基本实验方法

GB/T 13993.2-2002	通信光缆系列 第2部分：核心网用室外光缆

GB 3873-83  		通信设备产品包装通用技术条件

YD/T 590.1-2005  	通信电缆塑料护套接续套管 第1部分：  通用技术条件

YD/T 590.2-2005	通信电缆塑料护套接续套管 第2部分：  热缩套管

YD/T 1024-1999	光纤固定接头保护组件

YD/T 629.1-93  	光纤传输衰减变化的监测方法和传输功率检测法

YD/T 638.2-93  光通信设备型号命名方法

YD/T  814.1-2013 光缆接头盒 第一部分：室外光缆接头盒

其它未列出的与本产品有关的规范和标准，供货商有义务主动向中国联通提供。

3．接头盒主要技术指标

投标方所提供的光缆接头盒，应满足下列条款的技术要求及指标。

3.1外观

光缆接头盒壳体表面应光洁平整、形状完整色泽一致，无气泡、龟裂、空洞、翘曲、杂质等不良缺陷，无溢边和毛刺。

★3.2结构和尺寸

光缆接头盒应由盒体、内部构件、密封元件、光纤接头保护件、外部紧固件等部分组成。附件还应包括有产品使用说明书、接头盒组装和重复开启专用工具、光纤接续质量卡（厂家决定格式）等。

产品的相关参数要符合如下表格要求，内容包括光缆接头盒壳体、熔纤盘详细尺寸。

单端进出接头盒壳体尺寸规格及熔纤盘容量、尺寸规格

| 序号 | 种类 | 尺寸标准要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体圆筒部分的长度×中部外径 | 熔纤盘 |  |
|  |  | 尺寸规格 | 容量×盘数 | 尺寸规格 |
|  |  | (mm) |  | (长*宽*厚mm) |
| 1 | 48芯及以下 | ≥420 x Ф160 | 12芯/盘×4或24芯/盘×2 | ≥210*120*10 |
| 2 | 96芯及以下 | ≥420 x Ф190 | 24芯/盘×4 | ≥210*120*10 |
| 3 | 144芯及以下 | ≥420 x Ф190 | 24芯/盘×6或72芯/盘(12芯带)×2 | ≥210*120*10 |
| 4 | 144芯-288芯 | ≥450×Φ210 | 72芯/盘(12芯带)×2-72芯/盘(12芯带)×4 | ≥250*120*12 |
| 接头盒外部盒体厚度，不小于3mm； 壳体的内径应能容纳相应规格的全部熔纤盘及扎带，且在最大受力状态时仍保持熔纤盘不与壳体接触。 |  |  |  |  |

双端进出接头盒壳体尺寸规格及熔纤盘容量、尺寸规格

| 序号 | 种类 | 尺寸标准要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接头盒外壳主体，不含外部导缆管部分 | 熔纤盘 |  |
|  |  | 尺寸规格 | 容量×盘数 | 尺寸规格 |
|  |  | (长*宽*厚mm) |  | (长*宽*厚mm) |
| 1 | 48芯及以下 | ≥450×175×105 | 12芯/盘×4或24芯/盘×2 | ≥165*115*10 |
| 2 | 96芯及以下 | ≥455×200×118 | 24芯/盘×4 | ≥165*115*12 |
| 3 | 144芯及以下 | ≥455×200×118 | 24芯/盘×6或72芯/盘(12芯带)×2 | ≥165*115*12 |
| 4 | 144芯-288芯 | ≥515×200×119 | 72芯/盘(12芯带)×2-72芯/盘(12芯带)×4 | ≥200×120×14 |
| 接头盒外部盒体的厚度，不小于3mm， 壳体的内部应能容纳相应规格的全部熔纤盘及扎带，且在最大受力状态时仍保持熔纤盘不与壳体接触。 |  |  |  |  |

3.2.1盒体

（1）光缆接头盒出入口至少应有4个方向，即4个光缆进出孔。熔纤盘内每根光纤均应足够的空间和有明显的位置编号。

（2）光缆接头盒两侧的光缆金属护层和加强芯应具有电气性能可连可断的功能。盒体上可安装接地引出装置，用以将光缆接头盒内及光缆中的金属构件引出接地。

（3）光缆接头盒外壳应具有线路监测尾缆分歧引出的功能。

（4）除实验和检测使用的样品外，盒体上不需安装气门嘴。

★3.2.2内部结构

（1）光缆固定装置、连接支架或支撑架：是连接内部结构的主体，用于内部结构的连接，光缆护套和加强构件的固定。其中，用于固定光缆的喉箍采用宽度不小于8mm的不锈钢材质，且可调节以适应光缆的不同外径。

（2）光纤安放装置：用于顺序地存放光纤接头（及其保护件）和余留光纤。并有为重新接续提供容易识别的纤号标记和方便操作的空间。

（3）电气连接装置：当需要时，用以将光缆中金属构件连通、接地、或悬浮。

（4）光纤接头保护件：光纤接头应加以保护，经保护后的光纤接头应能避免潮气的侵蚀，不应增加保护前的光纤接头损减，其机械性能和环境性能应符合IEC 1037-1中的规定。光纤接续点保护方式采用热收缩保护管方式保护。热缩管的保护使用不锈钢丝。

（5）光纤活动连接界面：对用于接入网场景的光缆接头盒，盒体内部应能够固定活动连接界面，活动连接数量不低于12芯容量。

3.2.3密封元件

（1）密封元件用于光缆接头盒本身及光缆接头盒与光缆护套之间的密封。接头盒的密封方式可以采用热收缩或机械密封，或者两者结合的方式。

（2）热收缩密封：用内壁涂有热熔胶的管状或片装的聚烯烃热收缩材料加热后密封。

（3）机械密封：使用非硫化自粘橡胶或硅胶通过机械方式密封。

★3.2.4外部紧固件

光缆接头盒外部金属结构件及紧固件，必须采用性能不低于304的不锈钢材料，不得使用其他在土壤和酸雨环境中容易受到腐蚀的材质。

★3.3材料

（1）光缆接头盒和附件所使用的全部材料在常温情况下应无毒、无污染、对环境不造成危害，符合SJ/T11363-2006规定的均匀材料（EIP-A类）有毒有害物质含量的要求。光缆接头盒具有抗腐蚀性能和抗老化性能。接头盒(包括盒体及密封材料)应具有防白蚁性能。

（2）光缆接头盒所有零件采用的材料，其物理、化学性能应稳定，各种材料之间必须相容，并与光缆护套材料相容。为防止腐蚀或其它电损害，这些材料还必须与外线设备中所常用的其它材料相容。

（3）光缆接头盒采用的PC聚碳酸酯塑料，其性能应符合本规范3.12节特殊要求技术条件1的规定。

（4）盒体外部的金属构件及紧固件所采用的不锈钢材料，其性能应符GB 4237和GB 1220的规定。

（5）热收缩密封材料的性能应符合YD/T590.1－2005和YD/T590.2－2005的规定。

（6）密封元件中非硫化（自粘）橡胶材料的性能应符合本规范3.12节特殊要求技术条件2的规定。

（7）光纤固定接头保护组件采用的材料及填充物的热软化温度应不小于65℃，应能在-40℃－＋65℃温度下长期使用。

3.4光学性能

（1）光缆接头盒中应能先盘留带松套管光纤长度不小于2×0.8m，再在熔纤盘上盘留裸光纤长度不小于2×0.8m，使得光纤在光缆接头盒内盘留总长度不小于3.2m，此时光纤在1310nm和1550nm波长衰减应无变化。在熔纤盘上光纤最小弯曲半径不得小于37.5mm。

（2）光缆接头盒内的余留光纤盘绕在熔纤盘内，在光缆接头盒正常地安装、使用过程中，盒内光纤、光纤接头应无衰减变化。

3.5电气性能

3.5.1绝缘性能

光缆接头盒按规定的操作程序封装并在盒两端安装光缆后试验。光缆接头盒内各电气断开的金属构件之间、各电气断开的金属构件与地之间的绝缘电阻应不小于20000兆欧。

3.5.2耐电压性性能

光缆接头盒按规定的操作程序封装并在盒两端安装光缆后试验。光缆接头盒内各电气断开的金属构件之间、各电气断开的金属构件与地之间在直流15千伏作用下，2分钟不击穿，无飞弧现象。

★3.6密封性能

封装后密封性能：光缆接头盒按规定的操作程序封装并在盒两端安装光缆，盒内充气1005KPa，要求待气压稳定后，浸泡在常温清水容器中稳定观察15分钟，应无气泡逸出。

3.7再封装性能

再封装后密封性能：接头盒应便于重复开启，且不影响其性能。

光缆接头盒按规定的操作程序重复3次封装后进行试验。光缆接头盒两端安装光缆，盒内充气1005KPa，要求试验后，浸泡在常温清水容器中稳定观察15分钟，应无气泡逸出。

3.8机械性能

光缆接头盒的机械性能应包括拉伸、压扁、冲击、弯曲、扭转、轴向压缩及其它项目中的全部或部分。经各项试验后，光缆接头盒盒体及盒内各部件应无变化，必要时作通光检查或打开盒体检查。

3.8.1拉伸性能

光缆接头盒按规定的操作程序封装且盒两端安装光缆、盒内充入605KPa气压后，应能承受大于1000N轴向拉力作用于光缆上，保持加力时间2分钟。测试后光缆接头盒应不漏气稳定观察24小时，气压应无明显变化。壳体及其构件应无裂痕、损坏和明显变形，接口处连接的光缆无松动、无移位。

3.8.2压扁性能

光缆接头盒按规定的操作程序封装且盒两端安装光缆、盒内充入605KPa气压后，应能承受3000N／10cm宽度的横向均布压力，保持压力时间2分钟。测试后光缆接头盒应不漏气（要求试验后，浸泡在常温清水容器中稳定观察15分钟，应无气泡逸出），壳体及其构件应无裂痕、损坏和明显变形。

3.8.3冲击性能

光缆接头盒按规定的操作程序封装且盒两端安装光缆、盒内充入605KPa气压后，应能承受落高1m，锤重1.6Kg的自由落体冲击，冲击次数不少于3次。测试后光缆接头盒应不漏气（要求试验后，浸泡在常温清水容器中稳定观察15分钟，应无气泡逸出），壳体及其构件应无裂痕、损坏和明显变形。

3.8.4弯曲性能

光缆接头盒按规定的操作程序封装且盒两端安装光缆、盒内充入605KPa气压后，光缆接头盒与光缆结合处应能承受弯曲张力负荷为150牛顿、弯曲角度4510次循环的弯曲。测试后光缆接头盒应不漏气（要求试验后，浸泡在常温清水容器中稳定观察15分钟，应无气泡逸出），壳体及其构件应无裂痕、损坏和明显变形，接口处连接的光缆无松动、无移位。

3.8.5扭转性能

光缆接头盒按规定的操作程序封装且盒两端安装光缆、盒内充入605KPa气压后，光缆接头盒应能承受扭矩不小于50牛顿·米、扭转角度90的10次循环的扭转。测试后光缆接头盒应不漏气（浸泡在常温清水容器中稳定观察15分钟，要求试验后应无气泡逸出。），壳体及其构件应无裂痕、损坏和明显变形，接口处连接的光缆无松动、无移位。

3.8.6轴向压缩性能

光缆接头盒按规定的操作程序封装且盒两端安装光缆、盒内充入605KPa气压后，光缆接头盒与光缆结合处应能承受200牛顿的轴向压力。测试后光缆接头盒应不漏气（要求试验后，浸泡在常温清水容器中稳定观察15分钟，应无气泡逸出。），壳体及其构件应无裂痕、损坏和明显变形，接口处连接的光缆无松动、无移位。

3.9环境性能

工作时：－40℃～＋65℃

储存及运输时：－45℃～＋70℃

大气压力：70kpa～106kpa

3.9.1承受温度变化的性能（温循性能）

光缆接头盒按规定的操作程序封装且盒两端安装光缆后，盒内充入605KPa气压。循环温度台阶为－40℃、－20℃、＋20℃、＋65℃。每个温度台阶应保持不小于2小时，循环十次。要求试验后，盒内气压压降下降幅值不超过5kPa，浸泡在常温清水容器中稳定观察15分钟，应无气泡逸出。

3.9.2承受持续高温的性能（高温性能）

光缆接头盒按规定的操作程序封装且盒两端安装光缆后，盒内充入605KPa气压。试验温度高于＋652℃，保持不小于100小时。要求试验后，盒内气压压降下降幅值不超过3kPa，浸泡在常温清水容器中稳定观察15分钟，应无气泡逸出。

3.9.3承受频繁振动的性能

光缆接头盒按规定的操作程序封装且盒两端安装光缆后，盒内充入605KPa气压。光缆接头盒应能承受频率10Hz，振幅3mm，振动次数不小于1000000次的振动。要求试验后，盒内气压无变化，浸泡在常温清水容器中稳定观察15分钟，应无气泡逸出。

3.9.4阻挡水汽渗透的性能

在接头盒两端用金属毛细管代替光缆进行密封连接，然后将样品放在温度为60℃的水中浸24小时。用潮气含量<5×10-6干燥空气或氮气以100ml/min的速率通过样品，直到在微量水分测量仪上获得稳定的读数R1，然后将干燥氮气直接接到微量水分探测仪上，获得稳定读数R2，最后，计算R1与R2之差并换算成水汽渗透率，以mg/h表示，测量值应小于0.1mg/h。

3.9.5低温冲击性能

接头盒充入（60±5）kPa气压，然后在-20℃的温度下冷冻4小时后进行冲击试验。应能承受落高1m，锤重1Kg的自由落体冲击，冲击次数不少于3次。测试后光缆接头盒应不漏气（要求试验后，试验后检查气压下降值不超过3kPa，浸泡在常温清水容器中稳定观察15分钟，应无气泡逸出），壳体及其构件应无裂痕、损坏和明显变形。

3.9.6太阳辐射

必要时，光缆接头盒应能经受太阳辐射的试验。经辐射强度为1.12kW／m2，辐射总量为8.96kW／m2的太阳辐射后，对它进行冲击能量为16N•m、3次的冲击。光缆接头盒内充气压力为60kPa±5kPa，试验后气压应无变化，浸入常温的清水容器中稳定观察15min应无气泡逸出，其构件应无裂痕、损坏和明显变形。

3.9.7承受化学腐蚀的性能

光缆接头盒按规定的操作程序封装且盒两端安装光缆、盒内充入605KPa气压后，在5%HCl、5%NaOH、5%NaCl溶液分别浸泡48小时。要求试验后，浸泡在常温清水容器中稳定观察15分钟，应无气泡逸出，同时应无减重、溶涨、腐蚀现象。

3.10适用范围、使用寿命

保证使用年限：大于25年。

3.11产品出厂检验

招标方可根据3.1～3.9规定的测试项目及方法进行出厂检验，出厂检验的项目和抽样比例列于见下表。

出厂检验的项目和抽样比例

| 检验项目 |  | 检验类别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出厂检验 | 型式检验 |
| 外观 |  | 10% | 每次最少抽样三套 |
| 光学性能 |  | 10% |  |
| 密封性能 |  | 20% |  |
| 再封装性能 |  | 10% |  |
| 机械性能 | 拉伸 | 1% |  |
|  | 压扁 |  |  |
|  | 冲击 |  |  |
|  | 弯曲 |  |  |
|  | 扭转 |  |  |
|  | 轴向压缩（必要时检验） |  |  |
| 环境性能 | 温度循环 | 3% |  |
|  | 持续高温 |  |  |
|  | 振动 |  |  |
|  | 水汽渗透（必要时检验） |  |  |
|  | 太阳辐射（必要时检验） |  |  |
|  | 化学腐蚀（必要时检验） |  |  |
| 电气性能 | 绝缘电阻 | 3% |  |
|  | 耐电压强度 |  |  |

3.12特殊要求技术条件

3.12.1 工程塑料性能

光缆接头盒采用的工程塑料，其性能应符合以下要求:

（1）热变形温度≥85℃（试验方法按GB 1634进行）

（2）吸水性＜0.1%（试验方法GB 1034进行）

（3）透潮率＜0.1mg/h（试验方法按GB 1037进行）

（4）体积电阻率＞1×1016Ω.cm（试验方法按GB 1410进行）

3.12.2 橡胶材料性能

密封元件中非硫化（自粘）橡胶材料的性能应符合下面的要求：

（1）外观要求

表面应光滑，平整、清洁、无气泡、无空洞及杂质。

（2）技术要求

1）拉伸强度：  δt≥150kpa  （试验方法按GB 1040进行）

2）断裂伸长率：εt≥250%    （试验方法按GB 1040进行）

3）硬度：       2.5≤HA≤5

4. 标志、包装、运输和贮存

★4.1标志

光缆接头盒外壳上应有明显的标志，标明产品的名称、型号、制造单位和生产编号，其中制造单位标志必须在壳体模具上，采用注塑方式标记于壳体上，不允许粘贴、热压、涂写、印刷，应明显可辨别，并为永久性的。

应在光缆接头盒外壳上印制红色/白色“中国联通”企业标志（可为文字或联通企业标识），清晰美观，比例协调，位置恰当。印制的企业标志能经受长时间的日晒雨淋而不退色。

4.2包装

4.2.1光缆接头盒产品应包装出厂，包装要求及包装箱面标志应符合GB/T3873－1983中的规定。

4.2.2每一套光缆接头盒装入一个基本包装箱内，若干个基本包装箱装入一个大包装箱内。

4.2.3基本包装箱内除产品外，还应装入以下物品和有关文件，文件可用塑料袋或纸袋封装：

a）备附件及专用工具等；

b）产品使用说明书；

c）产品合格证；

d）装箱清单。

4.3运输

本产品的包装应适合任何运输工具运输，在运输中应避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和阳光曝晒。

4.4贮存

4.4.1 产品应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在。

4.4.2 贮存温度：－45℃～＋70℃。

5. 质量保证体系

5.1概述

投标方应采用符合ISO9000系列要求的质量管理系统。

投标方应在履行合同的全过程(从开始供货到最终验收)，对所有供货和服务的质量负责。即要保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

5.2质量保证系统和要求

投标方的质量保证系统应满足以下要求：

5.2.1投标方质量保证系统应由合同双方之外的第三方确认符合ISO9000系列的要求，在合同履行期间，招标方应得到与该确认有关的所有评估和访问报告的副本。

5.2.2投标方应提交公司质量手册、厂方的相关质量系统控制以及针对本合同的质量计划。

5.2.3针对本合同质量计划的第一份正式文件应在签订合同前由招标、投标双方共同认可。该质量计划经认可后将作为合同文件的一部分，以后未经招标方同意不得修改。

5.3附加质量保证要求

5.3.1招标方应能在双方商定的时间内与投标方接触，应有机会检查质量系统并及时提出新的要求。招标方还应有权进行现场考察，以就目前状况、具体事宜、进度等与投标方达成协议。

投标方应提供保证招标方代表达到访问目的地所必需的各项安排。

5.3.2招标方应能得到所有相关文件，包括质量和生产检验指标以及合同规定的其他技术文件。以这些文件作为依据来确保质量执行过程与合同规定的质量计划一致。

5.3.3当投标方认为可以依据文件规定过程完成供货和服务时，应征求招标方代表的同意。招标方代表也认为供货和服务可以结束时，应当签署一份依据性文件。

6.培训

6.1招标方人员的技术培训将在招标方工地进行，其培训人数、时间由双方共同约定。培训开始日期将在合同中确定。

6.2培训的程序包括下列内容

6.2.1光纤、光缆的接续；

6.2.2光缆接头盒的组装；

6.2.3光缆接头盒的重复开启。

6.3投标方应为培训人员提供必要的资料、文件和器材。

7.产品检验

招标方对招标产品保留产品检验的权利，产品检验包括工厂检验、到货检验和库存抽检。

工厂检验：由招标方代表到投标方生产厂进行检验测试，将采用随机抽样测试方法，其测试内容由招标方在技术规范书中任意选择。

到货检验：是指投标方送货到招标方指定的仓库、工地或其它指定送货地点后，招标方对产品进行的检验，检验内容主要包括器材的规格程式、数量、包装、外观、端别、标识等。

库存抽检：是指招标方对库存产品进行随机抽样，并送到指定的检测机构进行测试，测试内容由招标方在技术规范书中任意选择。

8.保修期

投标方对所提供的光缆接头盒应实行保修,保修期为到货后24个月。在保修期内投标方应无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题而发生故障的光缆接头盒。

9.节能环保

投标方承诺所投报的光缆接头盒在施工安装和运行维护过程中无噪声、无电磁辐射、无污染物产生，对环境、人畜无害，不危及生态平衡，对文物古迹等亦不会有任何损害。

10.技术文件

10.1所有技术文件应符合招标方可接受的标准和规范，并应尽量采用国际电联(ITU)和国际电工委员会(IEC)所建议的标准符号和术语。

10.2投标方应提供至少下列技术文件：

10.2.1光缆接头盒使用说明书；

10.2.2接头盒的安装手册；

10.2.3专用工具的使用说明和操作手册。