中国联通蝶形光缆、预成端蝶形光缆技术规范书（2020版）

中国联合网络通信有限公司

2021年2月

目   录

1 概述	3

2 普通蝶形光缆主要技术要求和指标	3

★2.1光缆中的光纤	3

2.2光缆结构	6

2.2.1光纤识别	6

2.2.2加强构件	6

2.2.3增强构件	7

2.2.4护套	7

2.2.5外护套	7

2.2.6典型结构尺寸	8

2.2.7制造长度	8

2.3性能要求	8

2.3.1护套性能	8

2.3.2光缆机械性能	9

2.3.3 光缆环境性能	11

2.3.4环保性能	12

2.4试验方法	13

2.4.1光缆结构检查	13

2.4.2光缆标志检查	13

2.4.3光缆长度检查	13

2.4.4护套热老化前后的抗拉强度和断裂伸长率	13

2.4.5机械性能试验方法	14

2.4.6环境性能试验方法	17

2.5光缆标志	18

2.6其它性能和要求	19

3 预制成端蝶形光缆主要技术要求和指标	19

3.1环境要求	19

3.2材料与结构	19

3.2.1光缆	19

3.2.2连接器	20

3.2.3 组件结构	20

3.3外观及尺寸	21

3.3.1光纤连接器插头要求	21

3.3.2蝶形光缆要求	22

3.3.3长度要求	22

3.4材料要求	22

3.5性能要求	22

★3.5.1传输性能要求	22

3.5.2机械性能	23

3.5.3环境性能	24

3.5.4 阻燃性能	25

3.5.5 环保性能	25

3.6试验方法	25

3.6.1试验的环境条件	25

3.6.2外观及尺寸	26

3.6.3长度	26

3.6.4传输性能	26

3.6.5机械性能	28

3.6.6环境性能	34

3.6.7阻燃性能	37

3.6.8环保性能	37

3.6.9光缆计米误差	37

3.7 其它性能和要求	37

3.8标识、包装、运输和贮存	38

1 概述

1.1本文件为中国联通蝶形光缆、预成端蝶形光缆技术规范书（2020版），同时作为中国联合网络通信有限公司及其所属企业（以下简称“中国联通”或“招标人”）进行网络业务功能及供货、安装、调测、验收的要求。本次招标的产品为室内型、室外架空型、室外管道型蝶形光缆和预成端蝶形光缆。

1.2本技术规范书未规定的其它技术要求应不劣于ＩＴＵ—Ｔ、ＩＥＣ建议和中国国家标准、通信行业标准、中国联通企业标准。

1.3本技术规范书未标明日期的ＩＴＵ—Ｔ、ＩＥＣ建议和中国国家标准、通信行业标准均使用最新版本（截至招标日）。

1.4投标人的产品支持的功能应为产品已实现的功能，不包括有能力支持但尚未实现的、近期将要实现的、未来计划实现的功能。

1.5光纤光缆使用寿命应≧25年。

1.6投标人原材料保证

（1）投标人应保证本招标产品全部采用全新合格材料生产。

（2）投标人应保证不采用任何再生料、利旧料、废弃料、回收料、次品料等非全新合格材料来进行本招标产品的生产。

（3）投标人应保证不采用和本招标产品无关的半成品材料来生产本招标产品。

1.7投标人应对光纤提供者送达投标人的所有到货光纤进行质量检测并确认其符合招标人的技术要求。如果光纤质量缺陷导致光缆不合格，光缆的投标人须承担质量责任。

1.8加注★的技术指标为A类关键指标，不可偏离；其它技术指标为B类指标。任一项A类关键指标不合格即判定该投标人本次招标测试不合格，不具备招标入围条件。对于B类指标，每任意两项不合格，则视为一个A类关键指标不合格，即判定该投标人本次招标测试不合格，不具备招标入围条件。对于B类指标在招标测试时不合格，但可以上架的（B类不合格指标为一项），投标人必须保证在产品上架和供货时，不合格指标应达到本技术规范书要求，全部为合格指标。该规定也适用于后期抽检测试。

1.9本文件的解释权属于招标人。

2 普通蝶形光缆主要技术要求和指标

★2.1光缆中的光纤

2.1.1本次招标的光缆中的光纤为符合ITU-T G.657A2（B6.a2）标准的光纤。

2.1.2除偏振模色散（PMD）及传输衰减等两项指标外，光纤在成缆前后的其它技术参数指标，均不得有任何变化。

2.1.3每一批次的所有光纤为同一型号和同一来源（同一工厂、同一材料、同一制造方法和同一折射率分布）。

2.1.4模场直径（1310nm波长，Peterman Ⅱ 定义）

标称值：8.6~9.5μm之间取定一个值

偏  差：不超过±0.4μm

2.1.5包层直径

标称值：125.0μm

偏  差：不超过±0.7μm

2.1.6芯/包层同心度误差：不大于0.5μm

2.1.7包层不圆度：小于1％

2.1.8涂覆层直径（未着色）： 245±10μm；涂覆层直径（着色）：250±15μm

2.1.9包层/涂覆层同心度误差：≤12.5μm

2.1.10光纤翘曲半径：曲率半径≧4.0m

2.1.11成缆后光纤的衰减系数

（1）在1310nm波长上的最大衰减系数为：0.34dB/km

在1383nm±3nm波长上的最大衰减值小于1310nm波长上的最大衰减值。

在1550nm波长上的最大衰减值不大于0.20dB/km。

在1285 ～ 1330nm波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1310nm波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.07dB/km。

在1525 ～ 1575nm波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1550nm波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.05dB/km。

在1575～1625nm波长范围内的最大衰减系数不大于0.25dB/km。

在1310～1625nm波长范围内的最大衰减值为：0.35dB/km。

（2）光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。用OTDR检测任意一根光纤时，在1310nm和1550nm处500ｍ光纤的衰减值不大于( mean +0.10dB)/2， mean 是光纤的平均衰减系数。

2.1.12截止波长应满足下述λcc的要求：

λcc（在20米光缆＋2米光纤上测试）：≤1260nm

2.1.13色散

（1）零色散波长范围为1300~1324nm。

（2）最大零色散点斜率不大于0.092ps/（nm2 ·km）。

（3）1288~1339nm范围内色散系数不大于3.5ps/nm·km。

（4）1271~1360nm范围内色散系数不大于5.3ps/nm·km。

（5）1550nm波长的色散系数不大于18ps/nm·km。

（6）1480~1580nm范围内色散系数不大于20ps/nm·km。

2.1.14拉力筛选试验

成缆前的一次涂覆光纤必须全部经过拉力筛选试验，试验拉力不小于8.5Ｎ（约为0.69GPa、100kpsi，光纤应变约为1.0％），加力时间不小于1秒。

2.1.15光纤着色应优先采用UＶ处理法。其颜色应不迁染、不褪色（用丙酮或酒精擦拭也应如此）。在光纤光缆使用寿命内，光纤不褪色、涂覆层不粉化。

2.1.16涂层剥离力：剥除涂覆层所需的剥离力其峰值在1.0N～8.9N范围之内，平均值在1.0N～5.0N之内。

2.1.17动态疲劳系数nd：≥20。

2.1.18衰减温度特性

光纤试样在-60℃～+85℃范围内,在1310nm、1550nm波长允许的附加衰减系数不大于0.05dB/km。

2.1.19湿热性能

光纤试样在85ºC±2ºC温度和相对湿度不低于85%的条件下，放置30天后，在1310nm、1550nm波长与20ºC时相比允许的附加衰减系数≤0.05dB/km。

2.1.20浸水性能

光纤试样在23℃±2℃温度下，浸泡在水中30天后，在1310、1550波长与20ºC时相比允许的附加衰减系数不大于0.05dB/km。

2.1.21热老化性能

光纤试样在85ºC±2ºC温度条件下放置30天后，在1310nm、1550nm波长与20ºC时相比允许的附加衰减系数≤0.05dB/km。

2.1.22氢老化试验

按照IEC 60793-2-50 Annex C.3.1的氢老化测试标准要求，在密闭容器中充入1%的氢/氮混合气体，放置6天后，测量在1383nm波长下的样品的衰减平均值须不大于经过氢老化后在1310nm波长处的值。

2.1.23光纤接头损耗

所供光缆中的任意两根光纤在工厂条件下1310nm和1550nm波长的熔接损耗应满足：

平均值≤0.03dB

最大值（2σ）≤0.06dB。

2.1.24偏振模色散

（1）在1550nm波长光缆单盘偏振模色散系数：≤0.125ｐｓ/；

（2）光纤成缆后必须满足在1550nm波长光缆链路（≥20盘光缆）偏振模色散系数≤0.10ｐｓ/；Q（概率）=0.01%。

2.1.25光纤在1550nm、1625nm波长上的弯曲衰减特性

（1）以15ｍｍ的弯曲半径松绕10圈后，1550nm衰减增加值应≤0.03dB，1625nm衰减增加值应≤0.1dB；

（2）以10ｍｍ的弯曲半径松绕1圈后，1550nm衰减增加值应≤0.1dB，1625nm衰减增加值应≤0.2dB；

（3）以7.5ｍｍ的弯曲半径松绕1圈后，1550nm衰减增加值应≤0.2dB，1625nm衰减增加值应≤0.5dB。

2.1.26测试方法：

2.1.1 ～ 2.1.25项，按照国家标准和ITU-T G.650和IEC 60793-1建议规定的方法测试。

2.2光缆结构

2.2.1光纤识别

光纤涂覆层可着色，着色层颜色应是符合GB 6995.2规定的蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红或青绿色，单纤应为蓝色，也可选用本色。2纤的为蓝、橙两色。4纤的为蓝、橙、绿、棕四色。

2.2.2加强构件

（1）光缆中应平行、对称放置两根相同的加强构件。加强构件可以为金属材料也可以为非金属材料。

（2）金属加强构件：可采用高强度不锈钢钢丝、磷化钢丝、钢绞线。

（3）非金属加强构件：可选用K-FRP、G-FRP等，并具有足够的杨氏模量和弹性应变范围。

（4）加强构件应嵌入在护套内，不得外露。在光缆制造长度内，加强构件不允许有接头。使用K-FRP（芳纶纤维增强塑料杆），其定义和技术要求应参照并满足YD/T 1181.3-2011《光缆用非金属加强件的特性 第3部分：芳纶增强塑料杆》的要求; 使用G-FRP（玻璃纤维增强塑料杆），其定义和技术要求应参照并满足YD/T 1181.1-2015《光缆用非金属加强件的特性 第1部分：玻璃纤维增强塑料杆》的要求。

2.2.3增强构件

（1）对于自承式蝶形光缆，光缆中除了应放置加强构件外，还应放置增强构件。光缆的增强构件宜为吊线，用以架空敷设时承载大部分的张力。吊线一般为单根钢丝或由多根金属线绞合而成，高强度钢丝宜由不易腐蚀的或镀有保护层的钢材制成，在光缆制造长度内，增强构件不允许有接头。采用镀锌钢丝时，表面的锌层含量应不小于20g/m2。吊线为金属构件时，金属吊线应能通过GB/T 2423.17－2008 《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka：盐雾》规定的盐雾试验。

（2）管道用蝶形光缆的增强构件主要是放置在室内蝶形光缆两边分离口处的金属钢丝或非金属材料圆杆，用以管道敷设时承载张力和保证光缆结构圆整。在光缆制造长度内，增强构件不允许有接头。对于短期拉力1500N的管道用蝶形光缆，可增加铠装层。

（3）管道用蝶形光缆应阻水。为保证管道用蝶形光缆有良好的抗渗水能力，光缆护套以内的所有间隙应有有效的阻水措施，在钢/铝带（或外护套）和普通蝶形光缆之间设有阻水层。阻水层材料可以是吸水膨胀带或阻水纱，也可以是其它阻水材料，或间隔设置阻水环。吸水膨胀带和阻水纱性能应分别符合 YD/T 1115.1 和 YD/T 1115.2 规定。 普通蝶形引入光缆和自承式蝶形引入光缆无此要求。填充物和其它阻水材料应与光缆的其它材料相容。

2.2.4护套

（1）缆芯和吊线外应挤包一层具有保护功能的护套，护套材料可采用低烟无卤阻燃聚烯烃材料或聚氯乙烯材料。对于低烟无卤阻燃聚烯烃护套，护套材料宜符合YD/T 1113-2015《通信电缆光缆用无卤低烟阻燃材料》的规定。对于聚氯乙烯护套光缆，护套材料宜符合GB/T 8815-2008《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》中 “90℃护套级软聚氯乙烯塑料”的规定；也可根据用户需要采用其它材料，但其性能应能满足本标准的要求。

（2）护套的表面应平整光滑、颜色均匀，其断面上应无目力可见的裂纹、气泡和砂眼等缺陷。

（3）护套应连续地挤包在光纤、加强构件上。

（4）加强构件外和增强构件外的护套最小厚度均应不小于0.4mm。

（5）护套颜色一般为黑色，也可按用户要求的其它颜色进行生产(用于室内的蝶形光缆，护套颜色宜采用白色或用户要求的颜色；用于室外的光缆，其护套颜色应为黑色，以抗紫外线)。护套表面应光滑、颜色均匀，没有裂痕、气泡和污渍。

2.2.5外护套

（1）当光缆需要从室外管道引入时，光缆外还应挤包一层具有保护功能的外护套，外护套的材料应采用线性低密度、中密度或高密度聚乙烯护套料。它们应分别符合GB/T 15065-2009《电线电缆用黑色聚乙烯塑料》或YD/T 1485-2006《光缆用中密度聚乙烯护套料》规定。

（2）聚乙烯外护套的机械物理性能应满足YD/T 901-2018《通信用层绞填充式室外光缆》中的规定，其常用结构形式可参照YD/T 901-2018中的相关规定。

（3）聚乙烯外护套厚度的标称值为1.0mm，最小值应不小于0.8mm，任何截面上的平均值应不小于0.9mm。

2.2.6典型结构尺寸

（1）光缆的典型结构

表1 室内蝶形光缆的典型结构尺寸   （单位mm）

| 分立光纤外形尺寸标称值(短轴H×长轴L) | 容差 |
| --- | --- |
| 1芯、2芯和4芯 | 1芯、2芯和4芯 |
| 2.0×3.0 | +0.1（不允许负偏差） |

（2）每条光缆中的光纤应为同批次的光纤，且应平行位于光缆的正中心。

2.2.7制造长度

光缆成盘（轴）交货长度为500m、1000m或2000m(负偏差为0)，也可根据供需双方的商定来制定交货长度。光缆交货长度宜为标准制造长度，光缆在交货长度上不应有光纤接头。

表2 光缆标准制造长度表

| 标称值（m） | 容差（%） |
| --- | --- |
| 500（室内布线） | 0～＋5 |
| 1000（室内布线） |  |
| 2000（室外架空、管道引入） |  |

2.3性能要求

2.3.1护套性能

光缆护套的机械物理性能应符合表3规定，除此之外，满足用户要求的其它材料也可采用。

表3-1  蝶形光缆护套的机械物理性能

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 聚氯乙烯 | 阻燃聚烯烃 |
| 1 | 抗拉强度 热老化处理前 （最小值） | MPa | 12.5 | 10.0 |
|  | 热老化前后变化率∣TS∣ （最大值） | % | 20 |  |
|  | 热老化处理温度 | ºC | 100±2 |  |
|  | 热老化处理时间 | h | 24×10 |  |
| 2 | 断裂伸长率 热老化处理前 （最小值） | % | 150 | 125 |
|  | 热老化处理后 （最小值） | % | 125 | 100 |
|  | 热老化前后变化率∣EB∣ （最大值） | % | 20 |  |
|  | 热老化处理温度 | ºC | 100±2 |  |
|  | 热老化处理时间 | h | 24×10 |  |
| 3 | 热冲击 |  | 表面无裂纹 | － |
|  | 热处理温度 | ºC | 150±2 | － |
|  | 热处理时间 | h | 1 | － |
| 4 | 耐环境应力开裂（50ºC，96h）（失效数/试样数） | 个 | － | 0/10 |
| 注：护套性能试验在取样困难时，可采取厂家提供空管或粒料进行试验，也可进行材料验证试验。 |  |  |  |  |

表3-2  管道型蝶形光缆外护套的机械物理性能

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LLDPE | MDPE | HDPE |
| 1 | 抗拉强度 热老化处理前 （最小值） | MPa | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
|  | 热老化前后变化率∣TS∣ （最大值） | % | 20 |  | 25 |
|  | 热老化处理温度 | ºC | 100±2 |  |  |
|  | 热老化处理时间 | h | 24×10 |  |  |
| 2 | 断裂伸长率 热老化处理前 （最小值） | % | 350 |  |  |
|  | 热老化处理后 （最小值） | % | 300 |  |  |
|  | 热老化前后变化率∣EB∣ （最大值） | % | 20 |  |  |
|  | 热老化处理温度 | ºC | 100±2 |  |  |
|  | 热老化处理时间 | h | 24×10 |  |  |
| 3 | 热收缩率（最大值） | % | 5 |  |  |
|  | 热处理温度 | ºC | 100±2 | 115±2 |  |
|  | 热处理时间 | h | 4 |  |  |
| 4 | 耐环境应力开裂（50ºC，96h）（失效数/试样数） | 个 | 0/10 |  |  |
| 注：护套性能试验在取样困难时，可采取厂家提供空管或粒料进行试验，也可进行材料验证试验。 |  |  |  |  |  |

2.3.2光缆机械性能

2.3.2.1一般要求

光缆机械性能包括可分离性、拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转和弯折等项目，并应通过YD/T 1997.1-2014《通信用引入光缆 第1部分： 蝶形光缆》6.6规定的试验方法和试验条件来检验。对于自承式和管道用蝶形光缆，除了拉伸力和压扁力应满足本规范要求外，其它如冲击、反复弯曲、扭转、曲挠、卷绕和弯折等机械性能应满足YD/T 1770-2008《接入网用室内外光缆》的要求。

2.3.2.2可分离性

（1）该条款只对蝶形光缆部分进行检验，对于自承式和管道型应将吊线和外护套部分剥除后进行。

（2）应能从光缆分离口处较容易地将光缆分离200mm，其撕裂力的最小值应不低于5N，最大值应不大于15N。

（3）分离后，光纤应能完全裸露出来，且加强构件处的护套应保持完整，加强件无裸露。用手轻轻持住剩余的光缆端部，不得用力捏住光缆，将分离出来的光纤垂直向下，光纤应不能从剩余的光缆样品中自由地脱落出来。

2.3.2.3拉伸和压扁性能

光缆的允许拉伸力和允许压扁力应符合表4规定。在长期允许拉力下光纤应变应不大于0.2%，光纤应无明显附加衰减；在短暂拉力下光纤应变应不大于0.4%，应无明显残余附加衰减，护套应无目视可见的开裂。

表4  蝶形光缆机械特性指标

| 敷设方式 | 拉伸力(N) |  | 压扁力(N/100mm) |  | 适用光缆型号示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 |  |
| 室内引入（I） | 100 | 60 | 1000 | 500 | GJXFV、GJXFH、GJXFDV、GJXFDH |
| 室内引入（II） | 120 | 60 | 2200 | 1000 | GJXV、GJXH |
| 室内引入（III） | 200 | 100 | 2200 | 1000 | GJXV、GJXH、GJXDV、GJXDH |
| 室外架空 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | GJYXFCH、GJYXFDCH |
| 室外管道（600N） | 600 | 300 | 2200 | 1000 | GJYXH03、GJYXDH03、GJYXFH03、GJYXFDH03、GJYXHA、GJYXDHA、GJYXFHA、GJYXFDHA |
| 室外管道（1500N） | 1500 | 600 | 2200 | 1000 | GJYXHA、GJYXFHA、铠装光缆 |
| 注：敷设方式一栏中的(I)、(II)和(III)用于区分允许力值的不同。同一结构型式的光缆可有不同的拉伸力要求，将在订货合同中规定。 |  |  |  |  |  |

2.3.2.4光缆的冲击、反复弯曲、扭转、弯折性能

（1）该条款只对室内型蝶形光缆进行检验，对于自承式和管道型应将吊线和外护套部分剥除后进行。

（2）室内型蝶形光缆在试验后，护套应无目视可见的任何损伤和开裂，光纤的残余附加衰减在1550nm处应不大于0.4dB。

（3）光缆在扁平方向进行弯折试验后，应不发生弯折。

2.3.2.5光缆弯曲半径

光缆最小弯曲半径应满足表5的要求 ，其中室内蝶形光缆和自承式光缆的弯曲应在光缆的扁平方向进行。

表5 光缆最小弯曲半径

| 光缆类型 |  | 静态（工作时） | 动态（安装时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内蝶形光缆和自承式蝶形光缆 | B6类光纤 | 10mm | 20mm |
| 管道用光缆 |  | 10D | 20D |
| 注释：D为光缆的外径，单位为mm。 |  |  |  |

2.3.3 光缆环境性能

2.3.3.1通则

光缆的环境性能包括衰减温度特性、燃烧性能、低温下卷绕性能等项目，并应通过YD/T 1997.1-2014《通信用引入光缆 第1部分： 蝶形光缆》6.7规定的相应试验方法和试验条件来检验。但对于自承式和管道用蝶形光缆，除了衰减温度特性应满足本规范要求外，其它环境性能如燃烧性能、渗水性能、低温下卷绕性能等应满足YD/T 1770-2008的要求。

2.3.3.2光缆温度特性

光缆的适用温度范围及允许的温度附加衰减应符合表6规定。其中温度附加衰减为适用温度下相对于20ºC时的光纤衰减值差。

表6  蝶形光缆温度特性

| 分级代号 |  | 适用温度范围（ºC） |  | 允许光纤附加衰减（dB/km） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 |  | 低限TA | 高限TB | 1310nm | 1550nm |
| 室内 | A | -10 | +50 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 室外 | B | -20 | +60 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 室外 | C | -40 | +70 | ≤0.3 | ≤0.3 |

2.3.3.3渗水性能（该条仅适用于室外管道型引入光缆）

用1m高水头施加在3m长度的样品一端，保持24小时，试样的另一端（未密封端）应检测不到水。

★2.3.3.4燃烧性能

燃烧性能应满足下列要求：

（1）阻燃性：应能通过单根垂直燃烧试验。试验完成后测量上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离应大于50mm；测量上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离应不大于540mm。用户要求时，垂直布放于竖井的光缆阻燃性能应通过C类成束燃烧试验。

（2）烟密度：透光率不小于60％。

（3）腐蚀性：光缆燃烧时产生气体的PH值应不小于4.3，电导率应不大于10μS/mm。

2.3.3.5低温下卷绕性能

光缆应具有耐-20℃低温下卷绕的能力。试验完成后，光纤应不断裂，护套应无目视可见的开裂。

2.3.3.6日光辐射性能

当用户要求时，架空用光缆应具备足够的抗日光辐射性能，经过300小时氙弧灯辐射曝露，辐射强度为0.35W/m2(340nm波长下进行监测)，光缆护套的抗张强度和断裂伸长率与初始试验值之比应不小于0.85。

2.3.3.7管道用蝶形光缆护套完整性

（1）聚乙烯套应连续完整，在它下面有金属层时，应采用电气方法进行聚乙烯套的完整性试验。

（2）用电火花试验检验其完整性时，在表7规定的试验电压下聚乙烯套应不击穿。

表7  聚乙烯套电火花试验电压

| 电 压 类 型 | d.c（kV） | a.c.（kV） |
| --- | --- | --- |
| 试验电压（最小值） | 9t，最高25 | 6t， 最高15 |
| 注1：t为聚乙烯套的标称厚度，单位为毫米（mm）。 注2：a.c.试验电压系有效值。 |  |  |

（3）用浸水试验检验其完整性时，光缆在浸水24h后聚乙烯外套的电性能应符合：

a)在直流电压500V下对水绝缘应不小于2000MΩ·km。

b）耐电压水平应不低于在直流电压15kV下2min不击穿。

2.3.4环保性能

当用户要求时，光缆组成材料应根据GB/T 26572-2011的规定进行分类。光缆用均质材料(EEP-A类)中禁用的有毒有害物质限量应符合表8的规定。

表8 光缆材料中限用物质的含量限值

| 种类 | 物 质 | 限量要求(质量分数) |
| --- | --- | --- |
| 重金属 | 铅 | ≤0.1% |
|  | 镉 | ≤0.01% |
|  | 汞 | ≤0.1% |
|  | 六价铬 | ≤0.1% |
| 有机溴化物 | 多溴联苯（PBB） | ≤0.1% |
|  | 多溴二苯醚(PBDE) | ≤0.1% |

2.4试验方法

各项性能的试验方法依据YD/T 1997.1-2014《通信用引入光缆 第1部分： 蝶形光缆》中的要求进行。

2.4.1光缆结构检查

应在距光缆端至少100mm处目视检查光缆完整性和端面结构。对于自承式的光缆，测量室内蝶形光缆尺寸时，应除开吊线和连接部分的尺寸，缆体处应无明显多余护套料残留堆积。

2.4.2光缆标志检查

2.4.2.1标志擦拭

标志擦拭检查如下

a）试验方法：GB/T 7424.2-2008《光缆总规范 第2部分： 光缆基本试验方法》中方法E2B《标志磨损》的方法2；

b）负载：5N；

c）循环次数：不少于5次；

d）合格判据：目视仍可辨认外护套上的标志。

2.4.2.2计米标志误差

长度计米误差应是在适当长度上用钢皮尺沿光缆量得长度减去用计米数字确定的长度对前者的相对值。

2.4.3光缆长度检查

光缆长度应从光缆两端的计米标志的数字差来确定，也可采用光学方法 (如OTDR仪器)来测量。

2.4.4护套热老化前后的抗拉强度和断裂伸长率

该性能应取颗粒料制成哑铃片试样进行试验。试样制片程序按照标准GB/T 9352-2008《塑料 热塑性塑料材料试样的压塑》进行，哑铃片试样的制取及试验按照标准GB/T 2951.11-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验》中9.2的相关要求进行。

2.4.5机械性能试验方法

2.4.5.1 总则

下列规定的各试验方法及其试验条件用于验证光缆的机械性能，其试验结果符合2.3.2光缆机械性能的要求时判为合格。

机械性能试验中光纤衰减变化的监测宜采用YD/T 629.1《光纤传输衰减变化的监测方法 传输功率监测法》规定的传输功率监测法。在试验期间，监测系统的稳定性引起的监测结果的不确定度应优于0.03dB。试验中光纤衰减变化量的绝对值不超过0.03dB时，可判为衰减无明显变化。允许衰减有数值变化时，应理解为该数值己包括不确定度在内。

光纤拉伸应变宜采用GB/T 15972.22-2008《光纤试验方法规范 第22部分：尺寸参数的测量方法和试验程序 长度》中规定的相移法进行监测，其系统的不确定度应优 于0.01%, 试验中监测到的光纤应变不大于0.01%时，可判为无明显变化。光缆拉伸应变应采用机械方法或传感器方法进行监测，其系统的不确定度应优于0.05%，试验中监测到的光缆应变不大于 0.05%时，可判为无明显应变。

2.4.5.2可分离力

可分离力试验要求如下：

a)试验方法：按JB/T 10696.7《电线电缆机械和理化性能试验方法第7部分：抗撕试验》规定的试验设备和方法进行；

b)样品数量：直接从成品光缆上取样，取至少5个试样；

c)试样长度：500mm；

d)试验步骤：先用刀片或合适的工具将样品从光缆分离口处撕开一小段，然后将撕开的部分分别夹持到拉力机的两个夹具上，以500mm/min的拉伸速率进行撕裂试验；

e)撕裂长度：200mm；

f)合格判据：记录每个试样的平均撕裂力值，取全部试样的算术平均值作为最后的测试结果。测试结果满足2.3.2.2可分离性的要求时判为合格。

2.4.5.3拉伸

(1)室内蝶形光缆和自承式蝶形光缆

室内蝶形光缆和自承式蝶形光缆的拉伸试验要求如下：

a)试验方法：GB/T 7424.2-2008中方法E1，其中对自承式光缆进行试验时，盘绕在卡盘上的部分应先将吊线与蝶形部分进行分离，然后将吊线部分缠绕在卡盘上进行试验，但在有效试验段 (即两个卡盘之间的部分)光缆应保持结构的完整性；

b)卡盘直径：约250mm；

c)保持时间：1min；

d)拉伸速率：100mm/min；

e)拉伸负载：见表4的规定；

f)受试长度：不小于 50m；

g)验收要求：在长期允许拉力下光纤应变应不大于0.2%，光纤应无明显附加衰减；在短暂拉力下光纤应变应不大于 0.4%，应无明显残余附加衰减，护套应无目视可见的开裂。

（2）管道用蝶形光缆

管道用蝶形光缆的拉伸试验要求如下：

a)试验方法：GB/T 7424.2-2008中方法 E1；

b)卡盘直径：不小于30D，但不得大于560mm； 。

c)保持时间：1min；

d)拉伸速率：100mm/min；

e)拉伸负载：见表4的规定 ；

f)受试长度：不小于50m；

g)验收要求：在长期允许拉力下光纤应变应不大于0.2%，光纤应无明显附加衰减；在短暂拉力下光纤应变应不大于0.4%，应无明显残余附加衰减，护套应无目视可见的开裂。

2.4.5.4压扁

压扁试验要求如下：

a)试验方法：GB/T 7424.2-2008中方法 E3；

b)压扁负载：见表4的规定；

c)受力面：室内蝶形光缆和自承式光缆受力面应是扁平面；管道用蝶形光缆的受力面应是任意面；

d)持续时间：在长期和短期压力下各持续1min；

e)点间隔：500mm；

f)试验次数：3次；

g)验收要求：在允许的长期压扁力下光纤应无明显附加衰减；在允许的短暂压扁力下光纤的附加衰减在1550nm处应不大于0.4dB；护套应不开裂。

2.4.5.5冲击 (仅对室内蝶形光缆)

冲击试验要求如下：

a)试验方法：GB/T 7424.2-2008中方法 E4；

b)冲击面半径：12.5mm；

c)冲锤重量：1N；

d)冲锤落高：1m；

e)受力面：光缆扁平方向；

f)冲击次数：至少3次，每次冲击点间的间距至少500mm，每个点冲击1次；

g)验收要求：护套应无目视可见的任何损伤和开裂；试验后，任一根光纤的残余附加衰减在1550nm处应不大于0.4dB。

2.4.5.6反复弯曲 (仅对室内蝶形光缆)

反复弯曲试验要求如下：

a)试验方法：GB/T 7424.2-2008中方法 E6；

b)弯曲半径：30H；

c)循环次数：300次；

d)负载：20N；

e)验收要求：护套应无目视可见的任何损伤和开裂；试验后，光纤的残余附加衰减在 1550nm处应不大于0.4dB。

2.4.5.7扭转 (仅对室内蝶形光缆)

扭转试验要求如下：

a)试验方法：GB/T 7424.2-2008中方法 E7；

b)受扭长度：1m；

c)扭转次数：20次；

d)扭转角度：±180°；

e)张力负载：20N；

f)验收要求：护套应无目视可见的任何损伤和开裂；试验后，光纤的残余附加衰减在 1550nm处应不大于0.4dB。

2.4.5.8弯折 (仅对室内蝶形光缆)

弯折试验要求如下：

a)试验方法：GB/T 7424.2-2008中方法 E10；

b)最小环直径：光缆静态弯曲半径的两倍；

c)施力方向：光缆扁平方向；

d)验收要求：光缆应不发生弯折。

2.4.6环境性能试验方法

2.4.6.1总则

下列规定的各试验方法及其试验条件用于验证光缆的环境性能，其试验结果符合规定的合格判据时，判为合格。

2.4.6.2温度循环试验

温度循环试验要求如下 ：

a)试验方法：GB/T 7424.2-2008中方法 F1；

b)试样长度：应足以获得衰减测量所需的精度，宜不小于1km；

c)温度范围：试验温度范围的低限TA和高限TB应符合表6规定；

d)保温时间：宜不小于8h；

e)循环次数：2次；

f)衰减监测：宜按YD/T 629.2《光纤传输衰减变化的监测方法 后向散射监测法》规定。在试验期间，监测仪表的重复性引起的监测结果的不确定度应优于0.02dB/km。试验中光纤衰减变化量的绝对值不超过0.02dB/km时，可判为衰减无明显变化。允许衰减有某数值的变化时，应理解为该数值已包括不确定度在内。单模光纤的衰减变化监测应在1550nm波长上进行；

g)验收要求：光纤的温度附加衰减值应满足表6的要求。

2.4.6.3燃烧性能 (仅对室内蝶形光缆)

燃烧性能试验要求如下：

a)阻燃性：

单根垂直燃烧应按GB/T 18380.12-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法》的规定进行试验；C类成束垂直燃烧应按GB/T 18380.35-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类》的规定进行试验；

b)烟密度：按GB/T 17651.2《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分：试验步骤和要求》规定进行试验；

c)腐蚀性：按GB/T 17650.2-1998《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分： 用测量pH值和电导率来测定气体的酸度》规定进行试验 。

2.4.6.4低温下卷绕试验

低温下卷绕试验要求如下 ：

a)试验方法：参见 GB/T 7424.2-2008方法 E11A和 GB/T 2951.14-2008；

b)样品长度：几米短段；

c)芯轴直径：光缆静态允许弯曲半径的2倍，光缆的静态允许弯曲半径见表5；

d)试验温度：­20℃；

e)保持时间：不少于4h；

f)卷绕圈数：4圈；

g)循环次数：1次；

h)验收要求：试验完毕后，光纤应不断裂，护套应无目视可见的开裂。

2.5光缆标志

2.5.1光缆应在护套表面沿长度方向作永久性标志，标志应不影响光缆的任何性能。相邻标志的起始点间的间隔距离应不大于1m。

2.5.2光缆护套表面应印有：

(1) 计米长度（m）

(2) 光纤品牌及光缆型号

(3) 中国联通或者CHINA UNICOM

(4) 制造厂家（英文名缩写）

(5) 产地（精确到地市，全拼音）

(6) 制造年月

以上标志在光缆的寿命期间内必须是永久和清晰的，并与护套粘附牢固，经过磨损试验后应仍可辨认。标志中计米长度的偏差应在0-1.0%范围内，以保证真实长度不小于计米长度。

2.5.3产品型号编制方法为：

表9  产品型号编制方法表

| 结构型式 | 名称 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| GJXV | 金属加强件、聚氯乙烯护套、通信用室内蝶形光缆 | 室内引入用 |
| GJXH | 金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、通信用室内蝶形光缆 |  |
| GJXFH | 非金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、通信用室内蝶形光缆 |  |
| GJYXCH | 金属增强构件、金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、通信用自承式蝶形光缆 | 室外架空引入用 |
| GJYXFCH | 金属增强构件、非金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、通信用自承式蝶形光缆 |  |
| GJYXH03 | 金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套，聚乙烯外护套、通信用管道用蝶形光缆 | 室外管道引入用 |
| GJYXFH03 | 非金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套，聚乙烯外护套、通信用管道用引入蝶形光缆 |  |
| GJYXFHA | 非金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套，铝一聚乙烯粘接外护套、通信用管道用蝶形光缆 |  |

2.5.4加工订货时应标明光缆产品标记, 它由光缆的型号组成。

例如：非金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、蝶形光缆，包含1根B6.a2类光纤，则产品的标记为：GJXFH 1B6a2

2.6其它性能和要求

本技术规范书中未规定的其它技术指标，应满足YD/T 1997.1-2014《通信用引入光缆 第1部分： 蝶形光缆》和YD/T 1954-2013《接入网用弯曲损耗不敏感单模光纤特性》中的规定要求。

3 预制成端蝶形光缆主要技术要求和指标

3.1环境要求

预制成端型蝶形光缆的环境要求如下：

（1）工作温度：-40℃～+70℃。

（2）贮存温度：-40℃～+70℃。

（3）相对湿度：≤95％（+30℃时）。

3.2材料与结构

3.2.1光缆

（1）组件用的蝶形光缆应符合YD/T 1997.1-2014《通信用引入光缆 第1部分： 蝶形光缆》和本技术规范书的要求，光缆结构包括室内布线型和架空引入型。

（2）光缆护套颜色为白色或黑色，也可以是用户所需的其它颜色。用于室外的组件宜为黑色。

（3）光缆中B6型单模光纤性能应符合YD/T 1954-2013《接入网用弯曲损耗不敏感单模光纤特性》的要求。

3.2.2连接器

（1）成端在组件上的SC型连接器插头的连接结构尺寸应符合YD/T 1272.3-2015《光纤活动连接器 第3部分：SC型》的规定。

（2）成端在组件上的FC型连接器插头的连接结构尺寸应符合YD/T 1272.4-2018《光纤活动连接器 第4部分：FC型》的规定。

（3）成端在组件上的LC型连接器插头的连接结构尺寸应符合YD/T 1272.1-2018《光纤活动连接器 第1部分：LC型》的规定。

3.2.3 组件结构

（1）预制成端型蝶形光缆是指在工厂内预先制作连接器插头的蝶形光缆，由蝶形光缆和光纤活动连接器插头组成。按照结构分类可以分为：单端预制成端型和双端预置成端型，单端预成端型每芯只有1个连接器插头，且都在光缆同一端，如1芯光缆1个插头、2芯光缆2个插头、4芯光缆4个插头；双端预成端型每芯各2个连接器插头，分别在光缆两端，如1芯光缆2个插头、2芯光缆4个插头、4芯光缆8个插头。结构示意图如图1、图2所示。

蝶形光缆

光纤连接器插头

单端预制成端型蝶形光缆结构示意图

光纤连接器插头

蝶形光缆

光纤连接器插头

双端预置成端型蝶形光缆结构示意图

（2）光缆护套应包封在连接器插头的尾套内，并妥善固定，包封长度宜不小于20mm。

（3）自承式光缆的吊线在距离连接器插头一段距离处与光缆剥离并切断。切断处宜用热缩管等合适的方式进行保护。热缩管的长度可以是30mm，也可以延长搭接到连接器插头的尾部。

3.3外观及尺寸

3.3.1光纤连接器插头要求

3.3.1.1光纤连接器插头尺寸要求

（1）预制成端型蝶形光缆插头(含保护套管)的长度L应不大于60mm，如图3所示。

（2）预制成端型蝶形光缆采用SC或FC型连接器插头时，其接口图形和配合尺寸应满足YD/T 1272.3、YD/T 1272.4中的要求。

L

预制成端型蝶形光缆光纤连接器插头长度示意图

3.3.1.2光纤连接器插针体端面要求

光纤连接器插针体端面形状可为PC、UPC、APC型，并应满足YD/T 2152-2010《光纤活动连接器可靠性要求及试验方法》中5.3.2的要求。

3.3.1.3光纤连接器插头结构要求

（1）预制成端型蝶形光缆光纤连接器插头的常见结构见图4，但不限于此结构：

预制成端型蝶形光缆光纤连接器插头结构图

★（2）光纤连接器插头与蝶形光缆之间的连接应牢固可靠，铆压连接件的连接力应作用在蝶形光缆的护套及加强构件上，不应对蝶形光缆中的光纤纤芯施加长期的应力。

（3）用于光缆连接的光纤连接器插头，应考虑连接头尾部光缆头端的固定。这种固定既不能影响插针体的正常轴向活动范围，同时还要承受一定的拉力。当尾部光缆承受正常不小于9.8N拉力时，插针体不能有回拉的现象，以保证连接器的正常工作。

3.3.2蝶形光缆要求

蝶形光缆及光纤应满足本技术规范书中普通蝶形光缆的主要技术指标和要求。

3.3.3长度要求

预成端蝶形光缆应按照定制长度要求交货，定制长度应能按5米为最短步长单位根据需求灵活定制，定制长度不含连接器插头及保护套管的长度。

交货长度容差为：0m～+2m。

3.4材料要求

预制成端型蝶形光缆所用材料应满足如下要求：

（1）预制成端型蝶形光缆连接器插头所用的塑料件应具有阻燃性能，其燃烧性能应符合GB/T 5169.5的规定，施加试验火焰持续时间为10s。

（2）预制成端型蝶形光缆能经受所需的试验条件，制作连接器插头所使用的粘结胶对插头结构无不良影响，其物理、化学及光学特性应与蝶形光缆匹配，不得有损害预制成端型蝶形光缆光学性能的情况发生。

（3）符合RoHS标准，不能对环境产生污染，符合环境保护相关的标准。

（4）在成品破损时，其部件不允许对人造成危害。

（5）其它要求应满足YD/T 1272.1、YD/T 1272.3、YD/T 1272.4、YD/T 1997.1中的相关规定。

3.5性能要求

★3.5.1传输性能要求

3.5.1.1插入损耗

（1）长度不大于500m的插入损耗应符合表10的规定。

（2）组件长度大于500m的插入损耗为：

1310nm波长下：表10中L≤100m的插入损耗+ L×0.36dB/1000m，取小数点后两位有效数字；

1550nm波长下：表10中L≤100m的插入损耗+ L×0.22dB/1000m，取小数点后两位有效数字。

（3）当需要时，双端组件的单端任意方向插入损耗（含一端的连接损耗和光纤损耗）也应满足单端组件的插入损耗要求。

- 表10  预制成端型蝶形光缆的插入损耗

| 类别 | L≤100m | 100m<L≤200m | 200m<L≤300m | 300m<L≤400m | 400m<L≤500m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双端组件（任意方向） |  |  |  |  |
| 与标准插头（1310nm） | ≤0.50dB | ≤0.54 dB | ≤0.57dB | ≤0.61dB | ≤0.64dB |
| 与标准插头（1550nm） | ≤0.49dB | ≤0.51dB | ≤0.53dB | ≤0.56dB | ≤0.58dB |
|  | 单端组件 |  |  |  |  |
| 与标准插头（1310nm） | ≤0.35dB | ≤0.39dB | ≤0.42dB | ≤0.46dB | ≤0.49dB |
| 与标准插头（1550nm） | ≤0.34dB | ≤0.36dB | ≤0.38dB | ≤0.41dB | ≤0.43dB |
|  | 与任意插头连接的插入损耗（仅测单端） |  |  |  |  |
| 与任意插头（1310nm） | ≤0.50dB | ≤0.54dB | ≤0.57dB | ≤0.61dB | ≤0.64dB |
| 与任意插头（1550nm） | ≤0.49dB | ≤0.51dB | ≤0.53dB | ≤0.56dB | ≤0.58dB |
| 注： 1、单端组件的插入损耗包含一端连接损耗和光纤损耗，双端组件插入损耗包含双端连接损耗和光纤损耗。 2、与任意插头连接的插入损耗：无论被测样品是单端组件还是双端组件，插入损耗仅测试单端，即包含一端连接损耗和光纤损耗。 |  |  |  |  |  |  |

3.5.1.2回波损耗

（1）回波损耗应符合表11的规定。测试波长为1310nm。双端组件的两端连接器插头为不同插针端面时，双端组件的回波损耗依据插针端面类型取较小值。

（2）当需要时，双端组件的单端任意方向回波损耗（含一端的连接回波损耗和光纤回波损耗）也应满足单端组件的回波损耗要求。

表11  组件的回波损耗

| 插针端面 | L≤20m | 20m<L≤50m | 50m<L≤100m | 100m<L≤200m | 200m<L≤300m | 300m<L≤400m | 400m<L≤500m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双端组件（任意方向） |  |  |  |  |  |  |
| PC | ≥37 dB |  |  | ≥37 dB | ≥36 dB | ≥36 dB | ≥36 dB |
| UPC | ≥47 dB | ≥46 dB | ≥45 dB | ≥44 dB | ≥43 dB | ≥42 dB | ≥41 dB |
| APC | ≥55 dB | ≥51 dB | ≥49 dB | ≥46 dB | ≥45 dB | ≥44 dB | ≥43 dB |
|  | 单端组件 |  |  |  |  |  |  |
| PC | ≥40 dB |  |  | ≥39 dB | ≥39 dB | ≥38 dB | ≥38 dB |
| UPC | ≥50 dB | ≥49 dB | ≥47 dB | ≥45 dB | ≥44 dB | ≥43 dB | ≥42 dB |
| APC | ≥57dB | ≥54 dB | ≥49 dB | ≥47 dB | ≥45 dB | ≥44 dB | ≥43 dB |
| 大于500m组件的回波损耗由买卖双方协商确定。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.5.1.3重复性

插拔10次，插入损耗变化量≤0.2dB，测试波长1310nm。

3.5.2机械性能

预制成端型蝶形光缆应能通过表12中规定的机械性能试验要求，同时应满足表10、表11的传输性能要求。

表12 预制成端蝶形光缆的机械性能

| 序号 | 试验名称 | 试验条件 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸 | 连接器插头与光缆间： 拉力：60N（圆形光缆）； 拉力：50N（蝶形光缆）； 时间：10min。 | 试验后插入损耗变化量≤0.3dB； 不应有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象。 |
| 2 | 扭转 | 角度：±180°； 张力： 40N； 速率：10次/min； 次数：200次。 | 试验后插入损耗变化量≤0.3dB； 不应有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象。 |
| 3 | 卷绕 | 卷绕圈数：10圈。 卷绕直径： ≤20倍光缆直径或短径（B6光纤）。 测试波长：1550nm。 | 试验中及试验后插入损耗变化量≤0.3dB； 外观不应有裂纹、变形等异常现象。 |
| 4 | 跌落 | 高度：1.5m； 次数：8次。 | 试验后插入损耗变化量≤0.3dB； 不应有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象。 |
| 5 | 振动 | 频率：10Hz～55Hz； 扫频：扫频1次/min，频程45Hz； 振幅：0.75mm单振幅； 时间：两个方向，各2h。 | 试验后插入损耗变化量≤0.3dB； 不应有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象。 |
| 6 | 机械耐久性 | 插拔次数：500次。 | 试验后插入损耗变化量≤0.3dB； 不应有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象 |
| 7 | 插、拔力 | 采用插拔试验机时：插拔速度为24次/min。 采用拉力机时：5mm/min。 | 插入力：≤19.6N； 拔出力：≤19.6N； 不应有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象。 |
| 8 | 锁紧机械强度 | 拉力：30N； 时间：10min。 | 试验后插入损耗变化量≤0.3dB； 不应有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象。（适用于SC型、LC型连接器）。 |
| 9 | 光缆可分离性 | 分离速度：500mm/min。 | 蝶形光缆分离力为5N～15N； 分离后光纤应能完全裸露出来，且加强构件处的护套应保持完整，加强件无裸露。 （适用于蝶形光缆） |
| 10 | 插芯弹力抗疲劳性 | 插芯下压行程0.6mm； 插芯按压次数500次。 | 试验后插入损耗变化量≤0.3dB； 外观不得有机械损伤，插芯能够回到原基准面位置 |

3.5.3环境性能

预制成端型蝶形光缆应满足表13中规定的环境性能试验要求，同时应满足表10、表11的传输性能要求。

表13 预制成端型蝶形光缆的环境性能

| 序号 | 试验名称 | 试验条件 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温 | 温度：60℃； 时间：96h。 | 试验中及试验后插入损耗变化量： 组件长度≤50m：≤0.3dB； 组件长度 >50m：≤0.3dB+L×0.05dB/100m； 不应有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象。 |
| 2 | 低温 | 温度：-40℃； 时间：96h。 | 试验中及试验后插入损耗变化量： 组件长度≤50m：≤0.3dB； 组件长度 >50m：≤0.3dB+ L×0.05dB/100m； 不应有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象。 |
| 3 | 温度循环 | 温度：－40℃～＋60℃； 5个循环，共40h | 试验后插入损耗变化量： 组件长度≤50m：≤0.3dB； 组件长度 >50m：≤0.3dB+ L×0.05dB/100m； 不应有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象。 |
| 4 | 湿热 | 温度：40℃； 湿度：95%； 时间：96h。 | 试验中及试验后插入损耗变化量： 组件长度≤50m：≤0.3dB； 组件长度 >50m：≤0.3dB+ L×0.05dB/100m； 不应有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象。 |
| 5 | 浸水 | 水源：室温自来水； 时间：168h。 | 试验后插入损耗变化量≤0.3dB； 不应有变形、起泡、松弛、脱落等现象。 |
| 6 | 盐雾 | 温度：35℃； 浓度：5%NaCl盐水喷雾； 时间：48h。 | 试验后连接器插头金属构件应无锈蚀。 （适用于FC型连接器）。 |
| 注：表中L为组件中的光纤长度，单位为m。 |  |  |  |

3.5.4 阻燃性能

（1）SC型、LC型连接器插头塑料件应阻燃，应能通过 GB/T 5169.5-2008《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则》规定的燃烧试验，燃烧时间10s。

（2）组件用光缆应阻燃，应能通过 GB/T 18380.12-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法》规定的单根垂直燃烧试验。

3.5.5 环保性能

当用户要求时，组件组成材料应根据GB/T 26572-2011的规定进行分类。连接器插头用和光缆用均质材料(EEP-A类)中禁用的有毒有害物质限量应符合表8的规定。

3.6试验方法

3.6.1试验的环境条件

除非另有规定，试验环境条件为：温度15℃～35℃，相对湿度25%-75%。

3.6.2外观及尺寸

（1）外观

目视检查组件外观，组件外观应颜色均匀 ，无砂眼、凹陷、裂纹等缺陷。

（2）尺寸

用分辨率不大于1mm的钢板尺或游标卡尺测量连接器插头的长度，连接器插头长度不大于60mm。

3.6.3长度

根据光缆计米长度计算光缆长度，光缆护套上的计米长度误差应为0.0%～1.0%。光缆计米终(始)点到组件端头(连接器插头端头或光纤端)的长度用分辨率不大于1mm的钢板尺测量。两端长度与光缆长度之和为组件长度，组件长度应符合3.3.3的要求。

3.6.4传输性能

3.6.4.1插入损耗

组件的插入损耗测试采用插入损耗法。测试装置应符合GB/T 15972.40-2008中附录B的相关规定，双端组件插入损耗测试步骤如下：

1)按图5进行连接，即通过2条标准测试线及标准适配器连接光源和光功率计，待测试系统稳定后，对测试系统损耗清零。

图5 测试系统损耗清零示意

2）按图6插入被测组件，待测试系统稳定后，读取插入损耗。

图6 组件插入损耗测试示意

单端组件插入损耗测试时，测试系统损耗清零时去掉图5中的标准适配器和标准测试线2，测试时去掉图6中的标准适配器2和标准测试线2，被测组件的光纤端通过合适的方式直接与光功率计耦合，例如采用活动耦合适配器。其余测试步骤与双端组件测试相同。

3.6.4.2回波损耗

回波损耗测试的基准方法为耦合器法，测试原理应符合YD/T 1272.3中6.6.1的规定。也可采用时域的方式测试，当有争议时，测试结果应以耦合器法为准。时域测试方法参照仪表说明书。

耦合器法测试双端组件的步骤如下：

1)按图7进行连接，对标准测试线1的B端进行处理，取消B端端面的反射，可用的方法有匹配膏或缠绕光纤等方法。待测试系统稳定后，在1310nm波长下对测试系统回波损耗归零。

2)按图8接入被测组件，标准测试线2的长度不大于2m，其B端可以是连接器插头，也可以是光纤。对标准测试线2的B端进行处理，取消B端端面的反射，可用的方法为B端是APC型插头，或者在B端用匹配膏或光纤缠绕。待测试系统稳定后，读取1310nm波长下的回波损耗值。

图7 回波损耗归零示意

图8 组件回波损耗测试示意

单端组件回波损耗测试时，测试系统回波损耗归零按图7,测试时去掉图8中的标准适配器2和标准测试线2，被测组件的连接器插头与标准适配器1连接，光纤端进行去反射处理，例如采用光纤缠绕或匹配膏等方式。其余测试步骤与双端组件测试相同。

3.6.4.3重复性

（1）试验条件

插拔10次，插入损耗变化量≤0.2dB，测试波长1310nm。

（2）试验步骤

1)将被测组件按照图6所示连接，待系统稳定后，分别插拔组件两端的插头，读取组件插入损耗的变化量；

2)组件为双端时，组件两端各重复5次插拔，取10次插拔中的最大值和最小值的差值为测试结果； 组件为单端时，需将两个单端组件熔接成一个双端组件进行测试。

3.6.4.4互换性

（1）试验条件

试样组件数：8个。

（2）试验步骤

1)按3.6.4.1规定的单端组件插入损耗的测试步骤进行测试；

2)测试前对8个组件编号，分别为1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#；

3)测试时，图5及图6中的标准测试线1分别用8个测试样品依次轮流替换，每个组件需分别连接3个与光功率计连接的组件，形成8组，共24种连接方式：1#-2#,1#-3#,1#-4#；2#-3#,2#-4#,2#-5#；3#-4#,3#-5#,3#-6#；4#-5#,4#-6#,4#-7#；5#-6#,5#-7#,5#-8#；6#-7#,6#-8#, 6#-1#；7#-8#,7#-1#,7#-2#；8#-1#,8#-2#,8#-3#；

4)共测试24个插入损耗数据，取最大值为测试结果，测试结果应符合表10中与任意插头的插入损耗的规定；

5)测试中适配器为标准适配器，测试过程中不应更换。

3.6.5机械性能

3.6.5.1拉伸

（1）试验条件

1)拉力：60N (圆形光缆)，50N (蝶形光缆)；

2)时间：10min；

3)拉伸受试长度A： 250mm±20mm。

图9 拉伸、扭转试验示意

（2）试验步骤

1)测试组件在1310nm波长和1550nm波长下的插入损耗作为初始值；

2)试验装置如图9所示，连接器插头用适当的夹具夹持；双端组件仅拉伸一端；

3)拉伸受试长度A为250mm±20mm，光缆在绕缆轴上绕数圈，并用适当的顶压装置固定，使得试验时光缆不应在绕缆轴上打滑，绕缆时光缆不应重叠，绕缆轴直径宜为80mm；

4)在绕缆轴下方施加配重块，使得拉力达到规定值，拉伸10min，然后卸载配重块；

5)取下试样，目视检查组件是否有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象，测试组件在 1310nm 波长和1550nm波长下的插入损耗，测试结果应符合表12的要求；

6)拉伸试验也可在拉力机上进行，拉伸速度为25mm/min，然后以恒定拉力持续10min。

3.6.5.2扭转

（1）试验条件

1)角度：±180°；

2)张力：40N；

3)扭转受试长度A：250mm±20mm；

4)扭转速率：10次/min；

5)次数：200次。

（2）试验步骤

1)测试组件在1310nm波长和1550nm波长下的插入损耗作为初始值；

2)试验装置如图9所示，连接器插头用适当的夹具夹持；双端组件仅扭转一端；

3)扭转受试长度A为250mm±20mm，光缆在绕缆轴上绕数圈，并用适当的顶压装置固定，使得试验时光缆不应在绕缆轴上打滑，绕缆时光缆不应重叠，绕缆轴直径宜为80mm；

4)在绕缆轴下方施加配重块，使得张力达到40N；

5)扭转连接器插头固定夹具±180°，共扭转200次；扭转时绕缆轴及配重块不应随着连接器插头旋转；

6)卸载配重块，取下试样，目视检查组件是否有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象，测试组件在1310nm波长和1550nm波长下的插入损耗，测试结果应符合表12的要求。

3.6.5.3 卷绕

（1）试验条件

1)卷绕直径：≤20D（B6光纤），D为圆形光缆外径或蝶形光缆的短径，单位为mm；

2）卷绕圈数：10圈。

（2）试验步骤

1)组件两端分别与光源和光功率计连接，测试在1550nm波长下的损耗作为初始值，并保持试验过程组件两端与光源和光功率计的耦合状态不变；

2)将光缆卷绕在规定直径的卷筒上，紧密卷绕10圈，卷绕的光缆不应重叠，卷绕点须远离组件端头至少1m；如果光缆是自承式，则连同增强吊线一起卷绕；

3)卷绕保持30s，然后读取1550nm波长下的损耗变化值，损耗变化值应符合表12的要求，从卷筒上取下组件，目视检查光缆外观是否有裂纹、变形等异常现象。

3.6.5.4跌落

（1）试验条件

1)高度：1.5m；

2)次数：8次。

（2）试验步骤

1)测试组件在1310nm波长和1550nm波长下的插入损耗作为初始值；

2)试验装置如图10所示，将试样光缆按照图10进行垂直安装；

图10 跌落试验示意

3)将连接器插头抬高至1.5m，然后自由降落，使连接器插头撞击到金属块上，撞击8次；双端组件仅测试一端；

4)取下试样，目视检查组件是否有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象，测试组件在1310nm 波长和1550nm波长下的插入损耗，测试结果应符合表12的要求。

3.6.5.5振动

（1）试验条件

1)频率：10Hz～55Hz；

2)扫频：扫频1次/min,频程45Hz；

3)振幅：0.75mm单振幅；

4)时间：两个方向，各2h。

（2）试验步骤

1)测试组件在1310nm波长和1550nm波长下的插入损耗值作为初始值；

2)将组件成圈固定在振动台上，按照试验条件进行振动；

3)取下试样，目视检查组件是否有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象，测试组件在1310nm波长和1550nm波长下的插入损耗，测试结果应符合表12的要求。

3.6.5.6机械耐久性

（1）试验条件

插拔次数：500次。

（2）试验步骤

1)试验样品为2个组件，中间用适配器连接，两头分别与光源光功率计耦合，待测试系统稳定后，从光功率计分别读取在1310nm波长和1550nm波长下的初始值；

2)保持光源和光功率计与组件的耦合状态不变，2个组件的插头通过适配器进行反复插拔，每次插拔插头需插到正常使用位置；

3)插拔可以使用合适的设备进行机械式自动插拔，也可人工方式进行插拔。FC型连接器的组件每次插拔可以不拧紧锁紧机构；

4)插拔500次后再从功率计分别读取在1310nm波长和1550nm波长下的损耗变化值，目视检查组件是否有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象。

3.6.5.7插、拔力

1)将适配器夹持在拉力机的上夹具上，手持连接器插头，与适配器插拔，从拉力机上读取最大拔出力和最大插入力；

2)插拔时应保证插头与适配器插孔同心，同时插头定位与适配器定位方向应一致；手持连接器插头时，SC连接器插头须手持在外壳 (插入导向塑料件)的尾部，以保证测试的是插拔力；

3)插拔3次，分别得出3个拔出力和3个插入力，结果分别取3个测试值的最大值，拔出力和插入力应符合表12的要求，目视检查组件是否有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象；双端组件仅测试一端；

4)试验也可在具有显示插拔力功能的通用连接器插拔试验机上进行，插拔速度宜为24次/min。采用拉力机时：5mm/min。

3.6.5.8锁紧机械强度(适用于SC型、LC型连接器)

（1）试验条件

1)拉力：30N；

2)时间：10min；

3)加力点距离连接器插头长度A： 250mm±20mm。

（2）试验步骤

1)测试组件在1310nm波长和1550nm波长下的插入损耗作为初始值；

2)试样安装如图11所示；双端组件仅测试一端；

3)连接器插头与适配器正常连接，加力点距离连接器插头的长度A为250mm±20mm；

4)施加配重块，使拉力达到30N，施加拉力时间10min；

5)卸载配重块，取下试样，目视检查组件是否有机械损伤，如变形、龟裂 、松弛、脱落等现象，测试组件在1310nm波长和1550nm波长下的插入损耗，测试结果应符合表12的要求；

6)试验也可在拉力机上进行，拉伸速度为25mm/min，然后以30N的恒定拉力持续 10min。

图11 锁紧机械强度试验示意

3.6.5.9光缆可分离性 (适用于蝶形光缆)

（1）试验条件

1)分离速度为 ：500mm/min；

2)样品数量：5个；

3)样品长度：400mm～500mm。

（2）试验步骤

1)从组件上截取400mm～500mm光缆 ，用刀片或合适的工具将光缆从分离口处撕开一小段；

2)将撕开的两个端头分别夹持在拉力机的上下夹具上，在夹持中应将光纤悬空在夹具之外；

3)以500mm/min的速度拉伸，拉伸长度为200mm；

4)记录每个样品拉伸时最大拉力值，然后取5个试样的平均值为分离力测试结果；

5)拉伸后的现象应符合表12的规定。

3.6.5.10插芯弹力抗疲劳性

（1）插芯下压行程0.6mm；

（2）插芯按压次数500次。

（3）试验后，插入损耗变化量≤0.3dB，外观不得有机械损伤，插芯能够回到原基准面位置。

3.6.6环境性能

3.6.6.1高温

（1）试验条件

1)高温温度：60℃±2℃；

2)持续时间：96h。

（2）试验步骤

1)试验样品为2个组件，中间用适配器连接，两头引出箱体，引出箱体的长度满足测试即可，其余均放入试验箱箱体内，如图12所示；

2)适配器与组件宜为同一厂家的产品；

3)试样放入到试验箱内，测试试样在1550nm波长下的损耗作为初始值；

4)大约以1℃/min的速率升温至规定温度，保持96h；

5)高温临结束前测试1550nm波长下的损耗；

6)试样在温度箱内自然冷却至室温，在室温状态下保持不少于4h，然后测试1550nm波长下的损耗；

7)根据初始损耗值、高温下的损耗值、试验后的损耗值，计算出损耗变化量，试验中和试验后的损耗变化量均应符合表13的要求；目视检查组件是否有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象。

图12 高温、低温、湿热试验示意图

3.6.6.2低温

（1）试验条件

1)低温温度： 一40℃±2℃；

2)持续时间：96h。

（2）试验步骤

1)试验样品为2个组件，中间用适配器连接，两头引出箱体，引出箱体的长度满足测试即可，其余均放入试验箱箱体内，如图12所示；

2)适配器与组件宜为同一厂家的产品 ；

3)试样放入到试验箱内，测量试样在1550nm波长下的损耗作为初始值；

4)大约以1℃ /min的速率降温至规定温度，保持96h；

5)低温临结束前测试1550nm波长下的损耗；

6)试样在温度箱内自然恢复至室温，在室温状态下保持不少于4h，然后测试1550nm波长下的损耗；

7)根据初始损耗值、低温下的损耗值、试验后的损耗值，计算出损耗变化量，试验中和试验后的损耗变化量均应符合表13的要求；目视检查组件是否有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象。

3.6.6.3温度循环

（1）试验条件

1)温度：-40℃～60℃；

2)温度曲线如图13所示，每循环8h，共5个循环，持续时间40h。

（2）试验步骤

1)测试组件在1310nm波长和1550nm波长下的插入损耗值作为初始值；

2)试样放入到试验箱，按照图13所示曲线升温、降温和保温，保温时间为1h；

3)试验后试样在室温下恢复不少于4h，然后测试在1310nm波长和1550nm波长下的插入损耗，试验后的损耗变化量应符合表13的要求；目视检查组件是否有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象。

图13 温度循环试验温度曲线

3.6.6.4湿热

（1）试验条件

1)温度：40℃±2℃；

2)湿度：95%；

3)持续时间：96h

（2）试验步骤

1)试验样品为2个组件，中间用适配器连接，两头引出箱体，引出箱体的长度满足测试即可，其余均放入试验箱箱体内，如图12所示；

2)适配器与组件宜为同一厂家的产品；

3)试样放入到试验箱内，测量试样在1550nm波长下的损耗作为初始值；

4)加温加湿至规定条件，保持96h；

5)试验临结束前测试1550nm波长下的损耗；

6)试样在温度箱内自然恢复至室温，在室温状态下保持不少于4h，然后测试1550nm波长下的损耗；

7)根据初始损耗值、湿热下的损耗值、试验后的损耗值，计算出损耗变化量，试验中和试验后的损耗变化量均应符合表13的要求；目视检查组件是否有机械损伤，如变形、龟裂、松弛、脱落等现象。

3.6.6.5浸水

（1）试验条件

1)水源：室温自来水；

2)持续时间：168h。

（2）试验步骤

1)测试组件在1310nm和1550nm波长下的插入损耗作为初始值；

2)将试样放入盛有室温自来水的容器中，并保证水淹没整个试样，试样不连接适配器，不带封帽；

3)浸水168h后将试样从水中取出，轻轻擦拭表面水迹，在室温下恢复不少于2h，测试在1310mn和1550nm波长下的插入损耗，试验后的损耗变化量应符合表13的要求；目视检查组件是否有变形、起泡、 松弛、脱落等现象。

3.6.6.6盐雾 (适用于 FC型连接器)

（1）试验条件

1)盐雾：5%NaCl喷雾；

2)温度：35℃；

3)持续时间：48h。

（2）试验步骤

1)将组件放置于盐雾箱内，在35℃，5%NaCl下保持48h；

2)取出样品，将组件擦拭干净，目视检查连接器插头金属构件是否有锈蚀。

3.6.7阻燃性能

（1）连接器插头阻燃性能

SC型、LC型连接器插头塑料件阻燃性能试验方法按照GB/T 5169.5-2008。

（2）光缆阻燃性能

光缆阻燃性能试验方法按照GB/T 18380.12-2008。

3.6.8环保性能

环保性能试验方法按照GB/T 26125-2011。

3.6.9光缆计米误差

在适当长度上用分辨率不大于1mm的钢卷尺沿光缆量得长度减去用计米数字确定的长度对前者的相对差。

3.7 其它性能和要求

本技术规范书中未规定的其它技术指标，应满足YD/T 1997.3-2015《通信用引入光缆 第3部分： 预制成端光缆组件》中的规定要求。

3.8标识、包装、运输和贮存

3.8.1  标识

预制成端型蝶形光缆的标识应符合以下要求：

a）SC/UPC型预制成端型蝶形光缆的插头外部件一般为蓝色。

b）预制成端型蝶形光缆的插头外部件应有明显的、永久性一体化注塑成型、非印刷形式的制造厂家的LOGO，此标志在光缆的寿命期间内必须是永久和清晰的，应不影响预制成端型蝶形光缆的任何性能。

c）光缆护套上应印有永久性标志，标志内容应包括光缆型号、计米长度、生产日期，光缆生产商 名称或商标。相邻标志始点的距离为 1m。

d）光缆护套上的计米长度误差应为0.0%～1.0%之间，以保证真实长度不小于计米长度。

e）光缆护套表面应印有：

(1) 计米长度（m）

(2) 光纤品牌及光缆型号

(3) CHINA UNICOM

(4) 制造厂家（英文名缩写）

(5) 产地（精确到地市，拼音）

(6) 制造年月

f）以上标志在光缆的寿命期间内必须是永久和清晰的。

g）标志应清晰，并与护套粘附牢固，经过磨损试验后应仍可辨认。

3.8.2  包装、运输

（1）预制成端型蝶形光缆连接器插头应当配备防尘帽。包装分基本包装和大包装，每个组件应进行基本包装，若干个基本包装可装入一个大包装箱。

（2）基本包装可多种方式。大长度（如大于等于 50m）的组件宜盘绕在塑料小盘具上，或者成圈，并用塑料膜缠绕包装，盘绕或成圈最小直径不小于100mm。小长度（如小于 50m）的组件可直接装入塑料袋。组件也可以是其它合适的包装方式，例如吸塑塑料盒，泡沫塑料盒、硬纸盒等。

（3）基本包装内应附有产品合格证。

（4）大包装箱上应标明：产品型号、生产单位、产品数量、生产日期、毛重等。

（5）大包装箱内应放置装箱清单，产品使用说明。

（6）在运输中应避免碰撞、跌落、挤压、雨雪的直接淋袭和阳光暴晒。

3.8.3  贮存

预制成端型蝶形光缆应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在。