附件

中国联通干线光缆

测试规范

中国联通集团网络部

2020年11月

目  次

干线光缆	1

1、检验依据标准/规范	1

2. 主要技术要求和指标	1

2.1　光缆中的G.654.E光纤	1

2.2　光缆中的G.652D光纤	2

2.3　光缆	4

3、样品要求	15

4、检验项目及指标要求	16

5、通过标准	18

# 干线光缆

## 1、检验依据标准/规范

- 中国联通2021年-2022年集中采购招标文件-光缆技术规范书；

- YD/T 901-2018《通信用层绞填充式室外光缆》；

- YD/T 769-2018《通信用中心管填充式室外光缆》。

## 2. 主要技术要求和指标

### 2.1　光缆中的G.654.E光纤

2.1.1　使用ITU-TG.654建议的单模光纤，光纤指标符合本技术规范书要求。

2.1.2　每一包中的所有光缆及光缆中的所有光纤应为同一型号和同一来源（同一工厂、同一材料、同一制造方法和同一折射率分布）。每盘光缆不应有光纤接头。

2.1.3　模场直径（1550nm波长，Peterman Ⅱ定义）

标称值：12.5μm

偏差：不超过±0.5μm

2.1.4　包层直径

标称值：125.0μm

偏差：不超过±1μm

2.1.5　芯/包同心度偏差：不大于0.6μm

2.1.6　包层不圆度：不大于1.0%

2.1.7　光纤翘曲度：曲率半径≥4.0ｍ

2.1.8　光缆截止波长

截止波长应满足下述λcc的要求:

λcc（在20米光缆＋2米光纤上测试）：≤1530nm

2.1.9　光纤衰减系数（成缆后）

（1）在1550nm波长上的最大衰减值为：0.18dB/km，其中90%不大于0.17dB/km。

在1530～1575nm波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1550nm波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.03dB/km。

1625nm波长上的最大衰减系数≤0.21dB/km。

（2）光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。用OTDR检测任意一根光纤时，在1550nm和1625nm处任意500m光纤的衰减值应不大于(mean +0.10dB)/2,　mean是光纤的平均衰减系数。

2.1.10　光纤在1550nm、1625nm波长上的弯曲衰减特性应满足：以30mm的弯曲半径松绕100圈后，衰减增加值应小于0.05dB。

2.1.11　色散

（1）1550nm波长的色散系数不大于23ps/(nm.km)，不小于17ps/(nm.km)。

（2）1550nm波长的色散斜率不大于0.07ps/(nm2.km)，不小于0.05ps/(nm2.km)。

（3）提供最新1550nm波长的色散系数分布特性直方图。

（4）1530nm到1625nm间的色散参数（D）需满足：

17+0.05（λ−1550）≤D≤23+0.07（λ−1550）

2.1.12 偏振模色散

在1550nm波长光缆单盘偏振模色散系数：≤0.15ps/√km；

光缆链路（≥20盘光缆）偏振模色散系数：≤0.10ps/√km。

2.1.13　拉力筛选试验

成缆前的一次涂覆光纤必须全部经过拉力筛选试验，试验拉力不小于0.69GPa，光纤应变不小于1.0%。

2.1.14　光纤着色应优先采用UV处理法。其颜色应不迁染、不褪色（用丙酮或酒精擦拭也应如此）。在光纤光缆使用寿命内，光纤不褪色、涂覆层不粉化。

2.1.15　光纤接头损耗

所供光缆中的任意两根光纤在工厂条件下1550nm和1625nm波长的熔接损耗应满足：

20盘链路接头双向平均值≤0.03dB

单接头双向平均的最大值≤0.05dB

### 2.2　光缆中的G.652D光纤

2.2.1　使用ITU-TG.652建议的单模光纤。

2.2.2　每一包中的所有光缆及光缆中的所有光纤应为同一型号和同一来源（同一工厂、同一材料、同一制造方法和同一折射率分布）。每盘光缆不应有光纤接头。

2.2.3　模场直径（1310nm波长，Peterman Ⅱ定义）

标称值：9.2μm

偏差：不超过±0.4μm

2.2.4　包层直径

标称值：125.0μm

偏差：不超过±1μm

2.2.5　芯/包同心度偏差：不大于0.6μm

2.2.6　包层不圆度：小于1.0%

2.2.7　光纤翘曲度：曲率半径≥４．０ｍ

2.2.8　光缆截止波长

截止波长应满足下述λcc的要求:

λcc（在20米光缆＋2米光纤上测试）：≤1260nm

2.2.9　光纤衰减系数

（1）在1310nm波长上的最大衰减系数为：0.35dB/km

在1285～1330nm波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1310nm波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.03dB/km。

在1383nm±3nm波长上的最大衰减值小于1310nm波长上的最大衰减值。

在1550nm波长上的最大衰减值为：0.20dB/km，其中在1550nm波长上光纤衰减不大于0.19dB/km的光纤不得少于85%。

在1480～1580nm波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1550nm波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.03dB/km。

1625nm波长上的最大衰减系数≤0.24dB/km。

在1310～1625nm波长范围内的最大衰减值为：0.35dB/km。

（2）　光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。用OTDR检测任意一根光纤时，在1310nm和1550nm处500m光纤的衰减值应不大于(mean +0.10dB)/2,　mean是光纤的平均衰减系数。

2.2.10　光纤在1550nm、1625nm波长上的弯曲衰减特性应满足：以30mm的弯曲半径松绕100圈后，衰减增加值应小于0.05dB。

2.2.11　色散

（1）零色散波长范围为1300～1324nm。

（2）最大零色散点斜率不大于0.092ps/(nm2.km)。

（3）1288～1339nm范围内色散系数不大于3.5ps/nm.km。

（4）1271～1360nm范围内色散系数不大于5.3ps/nm.km。

（5）1550nm波长的色散系数不大于18ps/km。

（6）提供最新1550nm波长的色散系数分布特性直方图，其中不大于16.5ps/km的光纤不得少于80%。

（7）1480～1580nm范围内色散系数不大于20ps/nm.km。

2.2.12 偏振模色散

在1550nm波长光缆单盘偏振模色散系数：≤0.15ps/√km；

光缆链路（≥20盘光缆）偏振模色散系数：≤0.10ps/√km。

2.2.13　拉力筛选试验

成缆前的一次涂覆光纤必须全部经过拉力筛选试验，试验拉力不小于0.69GPa，光纤应变不小于1.0%。

2.2.14　光纤着色应优先采用UV处理法。其颜色应不迁染、不褪色（用丙酮或酒精擦拭也应如此）。在光纤光缆使用寿命内，光纤不褪色、涂覆层不粉化。

2.2.15　光纤接头损耗

所供光缆中的任意两根光纤在工厂条件下1310nm和1550nm波长的熔接损耗应满足：

20盘链路接头双向平均值≤0.03dB

单接头双向平均的最大值≤0.05dB

### 2.3　光缆

2.3.1　缆芯

缆芯应为层绞式松套管结构，绞层应为SZ绞。同一包中同芯数各类型光缆松套管数和松套管色谱、每根松套管中的芯数和其色谱应一致。

缆芯内和松套管内应采用膏状复合物连续填充，充满缆芯以达到阻水效果。

中心加强构件应采用磷化钢丝或不锈钢丝，制造长度内不得有接头。

2.3.2　光缆结构

根据工程要求部分提出的光缆需求提供详细结构图，结构图需注明各构件的尺寸及光缆的尺寸与重量。

2.3.2.1光缆护层结构

（1）管道光缆（GYTA）：金属加强构件、松套层绞填充式、铝－聚乙烯粘接护套通信用室外光缆。

（2）非延燃管道光缆（GYTZA）：结构同管道光缆结构，但使用阻燃材料代替聚乙烯外护层。

（3）架空光缆（GYTS）：金属加强构件、松套层绞填充式、钢－聚乙烯粘接护套通信用室外光缆。

（4）非延燃架空光缆（GYTZS）：结构同架空光缆结构，但使用阻燃材料代替聚乙烯外护层。

（5）直埋光缆（GYTA53）：金属加强构件、松套层绞填充式、铝－聚乙烯粘接护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆。

（6）加强型直埋光缆（GYTA33）：金属加强构件、松套层绞填充式、铝－聚乙烯粘接护套、单细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆，且允许长期张力为4000N、短期张力为10000N。

（7）水底光缆II型（GYTA333）：金属重型加强构件、松套层绞填充式、铝－聚乙烯粘接护套、双细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆，且允许长期张力为10000N、短期张力为20000N。

（8）水底光缆III型（GYTA333）：金属重型加强构件、松套层绞填充式、铝－聚乙烯粘接护套、双细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆，且允许长期张力为20000N、短期张力为40000N。

（9）双钢带直埋光缆（GYTS53）: 金属加强构件、松套层绞填充式、钢－聚乙烯粘接护套、纵包皱纹钢带铠装、双层聚乙烯套通信用室外光缆。

（10）非延燃直埋光缆（GYTZA53）: 结构同直埋光缆结构，但使用阻燃材料代替聚乙烯外护层。

2.3.2.2　聚乙烯护套

外护套、内护套厚度最小值要求见表1。

表1　内外护套厚度最小值

| 护套类型 | 管道光缆、非延燃管道光缆、架空光缆、非延燃架空光缆、直埋光缆、加强型直埋光缆、双钢带直埋光缆、非延燃直埋光缆 | 水底光缆II型、水底光缆III型 |
| --- | --- | --- |
| 外护套 | 2.0mm | 2.5mm |
| 内护套（若有） | 1.0mm | 1.0mm |

聚乙烯护套表面应光滑平整，任何横断面上均应无目力可见的气泡、砂眼和裂纹。厚度测试方法应符合IEC.540和IEC.189。

2.3.2.3 钢带和铝带

（1）钢带应采用涂塑镀铬钢带。

（2）钢带或铝带搭接的宽度应大于5mm。

（3）涂塑铝带或双面涂塑钢带与聚乙烯护层之间的粘接强度应不小于1.4N/mm；搭接处钢带与钢带之间及铝带与铝带之间的粘接撕裂强度应不小于1.4N/mm。

（4）铝带厚度≥0.20mm

钢带厚度≥0.20mm

涂塑层厚度≥0.05mm（每边）。

2.3.2.4 松套管

6芯松套管外径应不小于2.2mm，厚度不小于0.3mm；

8芯松套管外径应不小于2.4mm，厚度不小于0.35mm；

12芯松套管：当总芯数≤144芯时，外径不小于2.6mm，厚度不小于0.35mm；当总芯数＞144芯时，外径不小于2.4mm，厚度不小于0.35mm。

2.3.2.5 光缆阻水

光缆结构应是全截面阻水结构，光缆的所有间隙应填充阻水材料。

2.3.3　光纤识别

（1）为了便于识别，光纤和松套管必须有色谱标志。

用于识别的色标应鲜明，在安装或运行中可能遇到的温度下，不褪色，不迁染到相邻的其它光缆元件上。

（2）松套管应采用全色谱标志，其颜色应顺序选自表2规定的颜色，当单层超过12色时采用循环色谱。

表2松套管识别用全色谱

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G.652D光纤松套管颜色 | 蓝 | 桔 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 |
| G.654.E光纤松套管颜色 | 蓝+橙色色条 | 桔+黑色色条 | 绿+橙色色条 | 棕+橙色色条 | 灰+橙色色条 | 白+橙色色条 | 红+橙色色条 | 黑+橙色色条 | 黄+橙色色条 | 紫+橙色色条 | 粉红+橙色色条 | 青绿+橙色色条 |

（3）光纤应采用全色谱标志，其颜色应选自顺序表3规定的各种颜色。

表3光纤识别用全色谱

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 蓝 | 桔 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 |

（4）每盘光缆两端应分别有端别识别标志；面向光缆看，在顺时针方向上松套管序号增大时为A端，反之为B端；A端标志为红色，B端标志为绿色。

2.3.4　机械要求和测试方法

2.3.4.1　拉伸

（1）　测试方法：GB/T7424.2-E1。

（2）　试验条件

允许张力：见表4

试验用光缆长度：不小于50米

拉伸速率：10mm/分钟

保持最大拉力时间：≥1分钟

（3）　验收标准

（a）　长期张力

光缆延伸率不大于0.20%，同时，光缆内每一根光纤的延伸率应为零，缆中光纤在1550nm处的衰减变化应为0.0dB/km。

（b）　短期张力

光缆中所有光纤在短期张力作用时的延伸率应不大于0.15%，光纤无残余应变，无残余附加衰减；光缆应无明显残余应变。

表4光缆允许张力表

| 光缆类型 | 允许张力(N) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 长期 | 短期 |
| 管道光缆（GYTA）、非延燃管道光缆（GYTZA） | 600 | 每公里光缆重量,但不小于1500 |
| 架空光缆（GYTS）、非延燃架空光缆（GYTZS）、直埋光缆（GYTA53）、双钢带直埋光缆（GYTS53）、非延燃直埋光缆（GYTZA53） | 1000 | 3000 |
| 加强型直埋光缆（GYTA33） | 4000 | 10000 |
| 水底光缆II型（GYTA333） | 10000 | 20000 |
| 水底光缆III型（GYTA333） | 20000 | 40000 |

2.3.4.2　压扁

（1）　测试方法：GB/T7424.2-E3

（2）　试验条件：最大压力见表5

加载时间：1分钟

表5光缆允许侧压力表

| 光缆类型 | 允许侧压力(N/100mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 长期 | 短期 |
| 管道光缆（GYTA）、非延燃管道光缆（GYTZA） | 750 | 1000 |
| 架空光缆（GYTS）、非延燃架空光缆（GYTZS）、直埋光缆（GYTA53）、双钢带直埋光缆（GYTS53）、非延燃直埋光缆（GYTZA53） | 1000 | 3000 |
| 加强型直埋光缆（GYTA33） 水底光缆II型（GYTA333） | 3000 | 5000 |
| 水底光缆III型（GYTA333） | 5000 | 8000 |

2.3.4.3　冲击

（1）　测试方法：GB/T7424.2-E4

（2）　试验条件

冲击高度：1m

冲击柱面半径：12.5mm

冲击重量：管道光缆、阻燃光缆：450g

其它光缆：1000g

冲击点数：至少5个

冲击次数：每点至少3次

2.3.4.4 反复弯曲

（1）　测试方法：GB/T7424.2-E6

（2）　试验条件

心轴直径：20倍缆径

重物重量：管道、阻燃光缆：15kg；其他光缆：25kg

弯曲弧度：±90度

弯曲次数：不少于50次

弯曲速度：2秒钟1次

注：加强型直埋光缆和水底光缆不进行此项试验

2.3.4.5　扭转

（1）测试方法：GB/T7424.2-E7

（2）试验条件

扭转长度：1m

重物重量：25kg

扭转角度：无铠装±180度，有铠装±90度

扭转次数：不少于10次

注：加强型直埋光缆和水底光缆不进行此项试验

2.3.4.6　卷绕

（1）测试方法：GB/T7424.2-E11《弯曲》程序一

（2）试验条件

心轴直径：20倍缆径

密绕圈数：10圈

循环次数：不少于5次

注：加强型直埋光缆和水底光缆不进行此项试验

2.3.4.7　松套管弯折

（1）测试方法：GB/T7424.2-G7

（2）试验条件

被测松套管长度：试样L1=350mm

固定长度L2=100mm

移动长度L=70mm

2.3.4.8低温弯曲

（1）测试方法：GB/T7424.2-E8《曲挠》

（2）测试条件：

温度条件：试样在-30℃下冷冻不小于24小时后立即在室温下进行

样品长度：数米长的短段

弯曲半径：15倍直径

循环次数：4次

注：加强型直埋光缆和水底光缆不进行此项试验

2.3.4.9 低温冲击

（1）测试方法：GB/T7424.2-E4《冲击》

（2）测试条件：

温度条件：试样在-30℃下冷冻不小于24小时后立即进行

样品长度：约50厘米长的短段

冲锤重量：450g

冲锤高度：1米

冲击次数：2次

注：加强型直埋光缆和水底光缆不进行此项试验

2.3.4.10　被试光缆经过上述各项试验后均应满足下列要求：

（1）光缆护层不应有目力可见的裂纹。

（2）光缆中全部光纤和部件均应完好。

（3）光纤在1550nm处衰减无变化。

（4）松套管弯折试验中，松套管不发生弯折。

2.3.5　光缆允许的曲率半径

表6光缆曲率半径表

| 外护层型式 | 管道光缆、非延燃管道光缆、架空光缆、非延燃架空光缆 | 直埋光缆、加强型直埋光缆、双钢带直埋光缆、阻燃直埋光缆 | 水底光缆II型、水底光缆III型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态弯曲 | 10倍缆径 | 12.5倍缆径 | 15倍缆径 |
| 动态弯曲 | 20倍缆径 | 25倍缆径 | 30倍缆径 |

2.3.6　光缆温度特性

2.3.6.1　环境温度要求

工作时：-40℃～+70℃

敷设时：-15℃～+60℃

运输、储存时：-40℃～+70℃

2.3.6.2　温度循环试验

（1）测试方法：GB/T7424.2-F1

（2）试验条件

温度台阶：+20℃、-40℃、+70℃、-40℃、+70℃、+20℃

保持时间：每一台阶24小时

（3）　测试要求：

在-40℃和+70℃时，与20℃时的光纤衰减值（1625nm和1550nm）相比无变化。温度循环试验结束后，温度恢复到20℃，应无残余附加衰减。

2.3.7　光缆渗水性能

符合GB/T7424.2-F5B规定，在光缆全截面上进行，对有铠装钢丝的光缆，钢丝铠装层除外。

2.3.8聚乙烯护套完整性

光缆的聚乙烯护套应连续完整，护套完整性测试方法如下：

（1）在光缆浸水24小时后测试，在直流500伏测试条件下，光缆外护层绝缘电阻(外护层内铠装层与大地间)不小于2000MΩ·km。

（2）在光缆浸水24小时后测试，用不小于直流15千伏测试电压测试外护层内铠装与大地间耐压强度，2分钟不击穿。

（3）对于有内护层的光缆，浸水24小时后测试，用不小于直流20千伏的测试电压测试外护层内铠装与金属加强芯间耐压强度，5秒钟不击穿。

（4）光缆外护层应经受至少交流有效值12千伏或直流18千伏的火花试验电压。

注：阻燃光缆不进行此项试验

2.3.9　滴流性能

在温度为70℃（24h）的环境条件下，光缆应无填充复合物和涂覆复合物等滴出。

2.3.10　光缆预期使用寿命

光缆预期使用寿命应不小于25年。

2.3.11　光缆交货要求

（1）光缆盘长要求见第一部分工程要求。

偏差：负偏差为0，正偏差不计入总长度。

（2）光缆应装在光缆交货盘上出厂，盘装光缆每盘只能是一个制造长度。光缆两端应密封和具有表示端别的颜色标志，A端为红色，B端为绿色。并且，光缆两端应固定在光缆盘内，其内端应预留可移出长度不少于3m的光缆，以供测试之用。

（3）光缆盘要求

所有光缆均应按盘交货。光缆盘对光缆两端有保护。光缆盘的直径不得大于2.4m，宽度不得大于1.6m（从凸突面的外沿开始测量）。中心孔的直径不得大于110mm，且必须加固以防止敷设时产生损坏。每盘光缆应具有金属或其它耐磨材料制作的防水符号，它表明厂名、年份、光缆类型、光缆长度（以米为单位）、毛重、光缆外径、光缆重量及光缆最小允许弯曲半径。每盘光缆的重量（包括光缆盘的重量）不得超过5000kg。应同时提供该盘光缆中所有光纤在1310nm及1550nm处的衰减值和模场直径、折射率的标称值。对于G.654.E光纤，应同时提供该盘光缆中所有G.654.E光纤在1550nm及1625nm处的衰减值和模场直径、折射率的标称值。

2.3.12　光缆外护层上应以1米间隔印出以下内容：

（1）纵长米

（2）联通标志

（3）工程名称

（4）光缆型号及光纤数量和类型，对于G.654.E光纤，光纤类型为B1.2

（5）光纤生产厂家

（6）制造厂家

（7）制造年份

以上标志必须是永久和清晰的（在光缆寿命期间内）。尺码的精确度应优于每100m±0.2ｍ。

其中（2）（3）（4）（5）示例如下

中国联通XX-XX一干光缆   GYTS-48B1 长飞纤（或康宁纤或其他纤）

2.3.13　原材料特性

（1）　聚乙烯护层

聚乙烯护层的原材料应满足GB/T 15065-2009《电线电缆用黑色聚乙烯塑料》的要求。护套可采用高密度聚乙烯（HDPE）或中密度聚乙烯（MDPE），阻燃光缆护层应采用阻燃聚乙烯（ZRPE），并应满足下列要求：

（a）光缆中各层聚乙烯护层在100±2℃，240小时老化试验前后的断裂强度和断裂伸长率等指标均应符合表7要求：

表7聚乙烯护层断裂强度和断裂伸长率指标

| 项目 | 分项 | 单位 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MDPE | HDPE | ZRPE |
| 抗拉强度 | 热老化处理前（最小值） | MPa | 19.3 |  | 10 |
|  | 热老化前后变化率¦TS¦ （最大值） | % | 20 | 25 | 20 |
| 断裂伸率 | 热老化处理前（最小值） | % | 400 |  | 125 |
|  | 热老化处理后（最小值） | % | 375 |  | 100 |
|  | 热老化前后变化率¦ES¦ （最大值） | % | 20 |  | 20 |

（b）MDPE和HDPE护套在115±1℃，4小时温度处理后的回缩均不应超过5％。

（c）聚乙烯护层的耐环境应力开裂能力（50±1℃，96小时）应符合最大损坏率0／10的要求。

（d）低温冲击脆化温度应低于-76℃。

（2）　阻燃材料

阻燃材料的燃烧性能应符合：

（a）阻燃性：通过单根垂直燃烧试验验证；

（b）燃烧烟雾密度不应使透光率小于50%。

（c）燃烧时不产生有毒气体。

（3）　光缆填充材料

填充材料应是无毒无味，对身体无害，且应容易去除。

填充材料应与有关光缆元件相兼容，其适用性使用以下方法来证实

（a）　填充材料的油分离：IEC811-5-1条款5

（b）　腐蚀物质存在的测试：IEC811-5-1条款8

（c）　滴点的确定：IEC811-5-1条款4

（d）　复合物滴流：IEC794-1

（e）　析油和蒸发：IEC794-1

光纤油膏应满足以下要求：

表8光纤油膏技术指标要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滴点 | ℃ | >200 |
| 2 | 油分离 80℃ | % | ≤1.0 |
| 3 | 氧化诱导期 | min | >20（190℃条件下） |
| 4 | 锥入度 | 0.1mm | ≥360（20℃ 条件下） ≥230（-40℃ 条件下） |

光缆油膏应满足以下要求：

表9光缆油膏技术指标要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滴点 | ℃ | >150 |
| 2 | 油分离 80℃ | % | ≤2.0 |
| 3 | 氧化诱导期 | min | >20（190℃条件下） |
| 4 | 锥入度 | 0.1mm | ≥280（25℃条件下） |

（4）　加强钢丝

表10加强钢丝技术指标要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | MPa | ≥1800 |
| 2 | 弹性模量 | GPa | ≥190 |

（5）　松套管（PBT）

表11松套管（PBT）技术指标要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 (23℃) | g/cm³ | 1.30± 0.05 |
| 2 | 拉伸屈服强度 | MPa | ≥ 50 |
| 3 | 拉伸弹性模量 | MPa | ≥2100 |
| 4 | 邵氏硬度 | -- | ≥70 |

（6）　钢带

表12钢带技术指标要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗张强度 | MPa | ≥ 350 |
| 2 | 断裂伸长率 | % | ≥ 20 |
| 3 | 剥离强度 | N/cm | ≥6.13 |
| 4 | 涂层厚度 | mm | 0.05 |
| 5 | 钢基带厚度/钢带厚度 | mm | 0.20±0.015 |

（7）　铝带

表13铝带技术指标要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗张强度 | MPa | ≥ 80 |
| 2 | 断裂伸长率 | % | ≥ 20 |
| 3 | 剥离强度 | N/cm | ≥6.13 |
| 4 | 涂层厚度 | mm | 0.05 |
| 5 | 钢基带厚度/钢带厚度 | mm | 0.20±0.015 |

## 3、样品要求

采用192芯GYTA光缆（48B1.2+144B1.3），整盘，单盘盘长＞2km。

具体要求如下：

1、报名参加测试前请提供G.654.E、G.652D光纤的生产厂家及G.654.E、G.652D光纤预制棒的生产厂家信息；

2、测试样品需具有红色外护套色带，对于G.654.E光纤的松套管，需增加橙色色条识别，橙色套管加黑色色条识别，色条宽度为1~3mm。同一松套管内不允许G.654.E光纤与G.652D光纤混纤。

3、结构要求（示例）：

4、光缆标识要求（示例）：

| 光缆型号 | 光缆上印字 |
| --- | --- |
| GYTA-48芯G.654.E+144芯G.652D混缆 | GYTA-192芯 GYTA-48B1.2+144B1.3 厂家名称 2020年 |

## 4、检验项目及指标要求

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 指标要求 |  | 指标类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | G.652D光纤 | G.654.E光纤 |  |
| 1 | 光缆中的光纤 | 成缆后光纤衰减 |  | 衰减系数 | 1)1310nm ≤0.35dB/km， 2)1550nm ≤0.20dB/km，光纤衰减不大于0.19dB/km的光纤不得少于85%。 | 1)1550nm ≤0.18dB/km，其中90%不大于0.17dB/km 2)1625nm ≤0.21dB/km | A |
| 2 |  |  |  | 衰减波长特性：1530～1575nm波长范围内 | - | 任一波长衰减与1550nm衰减差值≤0.03dB/km | A |
| 3 |  |  |  | 衰减均匀性 |  | 在1550nm/1625nm处任意500m光纤的衰减值应不大于(mean+0.10dB)/2,mean 是光纤的平均衰减系数。 | A |
| 4 |  | 光学/几何特性 |  | 模场直径 |  | 12.5±0.5μm | A |
| 5 |  |  |  | 包层直径 |  | 125±1μm | A |
| 6 |  |  |  | 同心度偏差 |  | ≤0.6μm | A |
| 7 |  |  |  | 包层不圆度 |  | ≤1.0% | A |
| 8 |  | 成缆后偏振模色散 |  |  |  | 单盘≤0.15ps/√km；光缆链路：≤0.10ps/√km | A |
| 9 |  | 色散特性 |  | 1550nm波长的色散系数 |  | 17ps/(nm•km) ≤色散系数≤23ps/(nm•km) | A |
| 10 |  |  |  | 1550nm波长的色散斜率 |  | 0.05ps/(nm2•km) ≤色散系数≤0.07ps/(nm2•km) | A |
| 11 | 光缆的机械性能 | 拉伸应变 | 长期拉力600N时,光缆应变值 |  | 光缆延伸率≤0.20％ |  | B |
| 12 |  |  | 长期拉力600N时,缆中光纤最大应变值 |  | 光纤的延伸率应为零 |  | B |
| 13 |  |  | 短期拉力1500N或每公里光缆重量（两者中取大值）时,缆中光纤最大应变值 |  | 光纤延伸率≤0.15％ |  | B |
| 14 |  |  | 拉力去除后,光缆残余应变应值 |  | 无明显残余应变 |  | B |
| 15 |  |  | 拉力去除后,缆中光纤残余应变值 |  | 无残余应变 |  | B |
| 16 |  | 拉伸附加衰减 | 长期拉力600N时,缆中光纤最大附加衰减绝对值 |  | 缆中光纤在1550nm处的衰减变化应为0.0dB/km |  | A |
| 17 |  |  | 拉力去除后,缆中光纤最大残余附加衰减绝对值 |  | 无残余附加衰减 |  | B |
| 18 |  |  | 护套应无目力可见开裂 |  | 无目力可见开裂 |  | B |
| 19 |  | 压扁试验 | 长期压力750N时,缆中光纤最大附加衰减绝对值 |  | 1550nm处衰减无明显变化 |  | B |
| 20 |  |  | 短期压力1000N和长期压力解除后缆中光纤最大残余附加衰减绝对值 |  | 1550nm处衰减无明显变化 |  | B |
| 21 |  |  | 护套应无目力可见开裂 |  | 无目力可见开裂 |  | B |
| 22 |  | 冲击试验 | 冲锤重量(管道光缆450g)冲锤落高1m, 冲击点数5个,冲击次数每点3次,冲击后缆中光纤最大残余附加衰减绝对值 |  | 1550nm处衰减无明显变化 |  | B |
| 23 |  |  | 护套应无目力可见开裂 |  | 无目力可见开裂 |  | B |
| 24 |  | 反复弯曲试验 | 负载25kg,弯曲次数50次,试验后缆中光纤最大残余附加衰减绝对值 |  | 1550nm处衰减无明显变化 |  | B |
| 25 |  |  | 护套应无目力可见开裂 |  | 无目力可见开裂 |  | B |
| 26 |  | 扭转试验 | 负载25kg,扭转角度±180°,扭转次数10次,试验后缆中光纤最大残余附加衰减绝对值 |  | 1550nm处衰减无明显变化 |  | B |
| 27 |  |  | 护套应无目力可见开裂 |  | 无目力可见开裂 |  | B |
| 28 |  | 低温弯曲 | 在-30℃下冷冻不小于24小时后，滑轮直径250mm，重物重量15kg,循环次数10次，试验后缆中光纤最大残余附加衰减绝对值 |  | 1550nm处衰减无明显变化 |  | B |
| 29 |  |  | 护套应无目力可见开裂 |  | 无目力可见开裂 |  | B |
| 30 |  | 低温冲击 | 在-30℃下冷冻不小于24小时后，冲锤重量(管道光缆450g)冲锤落高1m,冲击次数2次,冲击后缆中光纤最大残余附加衰减绝对值 |  | 1550nm处衰减无明显变化 |  | B |
| 31 |  |  | 护套应无目力可见开裂 |  | 无目力可见开裂 |  | B |
| 32 |  | 卷绕试验 | 心轴直径20倍缆径，密绕圈数10圈， 循环次数5次 |  | 1550nm处衰减无明显变化 |  | B |
| 33 |  |  | 护套应无目力可见开裂 |  | 无目力可见开裂 |  | B |
| 34 | 护套特性 | 护套抗拉强度 | MDPE、HDPE抗拉强度 |  | 热老化处理前（最小值）： - MDPE：19.3MPa， - HDPE：19.3MPa, - ZRPE：10Mpa |  | B |
| 35 |  |  | 热老化处理110±2℃,240h热老化前后，护套抗拉强度变化率 |  | 热老化前后变化率¦TS¦ （最大值）: - MDPE、ZRPE：20%， - HDPE：25% |  | B |
| 36 |  | 护套断裂伸长率 | 护套断裂伸长率 |  | 热老化处理前 （最小值）： - MDPE、HDPE：400%， - ZRPE：125% |  | B |
| 37 |  |  | 热老化后护套断裂伸长率 |  | - MDPE、HDPE：375%， - ZRPE：100% |  | B |
| 38 |  |  | 热老化前后变化率 |  | 最大值：20% |  | B |
| 39 |  | 护套热收缩率 | 115±1℃，4小时，护套热收缩率 |  | ≤5% |  | B |
| 40 |  | 护套耐环境应力开裂 |  |  | 50±1℃，96h, 失效数/试样数:0/10 |  | B |
| 41 |  | 护套厚度 |  |  | - 最小值（外护层）: 2.0mm (管道光缆、非延燃管道光缆、架空光缆、非延燃架空光缆、直埋光缆、加强型直埋光缆、双钢带直埋光缆、非延燃直埋光缆)； 2.5mm（水底光缆II型、水底光缆III型） - 最小值（若有内护层）: 1.0mm(管道光缆、非延燃管道光缆、架空光缆、非延燃架空光缆、直埋光缆、加强型直埋光缆、双钢带直埋光缆、非延燃直埋光缆)； 1.0mm（水底光缆II型、水底光缆III型） |  | B |
| 42 |  | 金属带搭接宽度 |  |  | ＞5mm |  | B |
| 43 |  | 护套剥离强度 |  |  | 涂塑铝带或钢带与聚乙烯护层之间：≥1.4N/mm |  | B |
| 44 | 环境/结构特性 | 渗水 |  |  | 20±5℃，L形水套水头高1m，3m长试样，平放24小时；无渗水 |  | B |
| 45 |  | 滴流性能（70℃,24h） |  |  | 光缆应无填充复合物和涂覆复合物等滴出 |  | B |
| 46 |  | 衰减温度特性 | 温度台阶：＋20℃、－40℃、＋70℃、－40℃、＋70℃、＋20℃ 保持时间：每一台阶24小时 循环次数：2个循环 |  | 1)-40℃和+70℃光纤衰减与20℃时的光纤衰减值（1625nm和1550nm）相比无变化。； 2)温度循环试验结束后，温度恢复到20℃，应无残余附加衰减。 |  | B |
| 47 |  | 松套管直径 |  |  | 6芯松套管外径应不小于2.2mm，厚度不小于0.3mm； 8芯松套管外径应不小于2.4mm，厚度不小于0.35mm； 12芯松套管：当总芯数≤144芯时，外径不小于2.6mm，厚度不小于0.35mm；当总芯数＞144芯时，外径不小于2.4mm，厚度不小于0.35mm。 |  | B |
| 48 |  | 钢带/铝带厚度 |  |  | 1)铝带厚度≥0.20mm， 2)钢带厚度≥0.20mm， 3)涂塑层厚度≥0.05mm(每边)。 |  | B |

## 5、通过标准

有一项未达到指标要求，判定为未通过检测；